## Slide 1: Катализ в современном органическом синтезе
И.П.Белецкая
МГУ им. М.В. Ломоносова
2022
«Катализ – это химия будущего»
В.Н.Ипатьев

## Slide 2
H2/Ni, Поль Сабатье
В.Ф. Оствальд
«Сatalytic action consists in the modification, by the acting substance, the catalyst, of the rate at which a chemical reaction occurs, without that substance itself being part of the end-products formed»

## Slide 3
Катализ переходными металлами в индустрии

## Slide 4
«For a past hundred years it had been almost axiomatic among chemists that only nature’s enzymes could ever do this job»
W.S.Knowles
Асимметрический катализ

## Slide 5
“Chiral receptor sites in the human body interact only with drug molecules having the proper absolute configuration”
R.Noyori

## Slide 6
Гидрирование винилфосфонатов
Tetrahedron Asymmetry, 14, 1397, 2003
Notes: 6
sp45

## Slide 7
One-pot метод получения оптически активных 1-аминофосфонатов
Adv. Synth. Catal., 2017, 359, 153-162

## Slide 8
Синтез иммобилизованного на монометиловый эфир полиэтиленгликоля (Mn=5000 Да) пиридин-2,6-бис(оксазолина) и его применение в энантиоселективном присоединении фенилацетилена к N-бензилиденанилину
Цикл | Конверсия (%) | ee (%)
1 | 93 | 90
2 | 91 | 90
3 | 97 | 91
Рециклизация PyBox-PEG
Mendeleev Commun. 2016, V. 26, №6, 477-479

## Slide 9
up to 98% ee (5 cycles)
up to 70% ee
R = Br, Me
Асимметрический катализ
Russ. J. Org Chem., 2016 (52), 1727
Synthesis, 2017, 49 (18), 4327
up to 83% ee
R1 = R2 = R3 = NO2

## Slide 10
Энантиоселективный метод синтеза производных β3-триптофана
ChemCatChem. 2019, V. 11, № 16, 3913-3918

## Slide 11
“I am still plumbimg the vastness of the Periodic Table in search of new catalytic reactivity”
K.B.Sharpless

## Slide 12
Pd-катализируемые реакции

## Slide 13
Каталитический цикл Pd-катализируемых реакций

## Slide 14
Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1989, 2394
Реакция Сузуки

## Slide 15
Реакции образования связей углерод-гетероатом
Zh. Org. Khim., 1994, 30, 876
Tetrahedron Lett., 1998, 39, 5621

## Slide 16
Реакции в микроэмульсии
Reactions which can be readily run
in microemulsion media at preparative scale
Z: Alk, NO2, OR, COOR, CN, Hal, etc.; X = COOR, Ar, 4-Py
Microemulsion media: surfactant (anionic, cationic, or
non-ionic) – co-surfactant (alkanol C2-C5, or alkyl ethers of mono or diethyleneglycol) – water (molar ratio 1:5-6:200)
Surfactant C17H33CO2K
PdCl2 (0.01 mol%), Yield 90%
Heck reaction
TEM view of
Pd nanoparticles
oil
water
Pdn
B
BH
ArX
+

## Slide 17
Рециклизуемый катализатор цианирования арилбромидов
Run | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Yield, % | 93 | 93 | 90 | 99 | 90 | 99 | 97 | 93 | 95 | 89
Russ. J. Org. Chem., 2010, 46, 157
Pd-PVI-PVC

## Slide 18
p-CH3CO | DMF, K2CO3, 120oC | ~90%
 | EtOH:H2O, K2CO3, 80oC | >99%
Run | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Yield, % | >99 | 92 | 99 | 99 | >99 | >99 | >99 | 98
Ph (95%), p-Tol (80%), p-MeOPh (89%), m-CF3Ph (83%),p-FPh (91%),
p-ClPh (90%),
(73%),
(62%+14% diarylation + 6% mono)
Реакция Сузуки
Pd-PVI-PVC
ChemPlusChem 2014, 79, 1278 – 1283

## Slide 19
Современная химия Ульмана
DPM
Eur. J. Org. Chem., 2013, 7823
Org. Bio. Chem., 2015, 13, 5542

## Slide 20
Медные катализаторы на основе сополимеров N-винилимидазола и N-винилкапролактама
Chart: Yield, %
| 0 | 15 | 25 | 49 | 60 | 85 | 90 | 100
with NEt3 | 54 | 51 | 99 | 99 | 99 | 99 | 82 | 93
without NEt3 | 99 | 43 | 35 | 23
Chart: Yield,%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Yield | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
VI/VCL = 1/3 – наиболее активный (Cu/PVI25)
w(VI) = 0, 15, 25
49, 60, 85, 90, 100%
CuAAC
Синтез со(полимеров)
AIBN

## Slide 21
Chart: Yield,%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Yield | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
Chan-Lam coupling
CuAAC
R = OMe, Me, NO2, CN, COOMe
R =H, Me Br, NO2, CN, COOMe
Медные катализаторы на основе сополимеров N-винилимидазола и N-винилкапролактама

## Slide 22
Реакция типа-Соногаширы
Тестирование иммобилизованных комплексов
Рециклизация более активного катализатора
Inorganica Chimica Acta, 2015, 431, 297–301
Иммобилизация гетеролептических комплексов Cu(I) на TiO2

## Slide 23
Реакция типа-Соногаширы
99%, 5 циклов без снижения активности
95-98%, 5 циклов без снижения активности
borylcupration reaction
Click reaction
J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 12216–12235
92-99%, 10 циклов (99%→91%)

## Slide 24
X = Cl, Br, I
R = p-OMe, p-Me, p-NO2, p-CN, COOMe, Me, H, t-Bu.
Иммобилизованные наночастицы меди в реакциях кросс-сочетания
90-99%
Catal. Sci. Technol. 2017, 7, 4401
R = p-OMe, p-Me, p-NO2, p-CN, COOMe, Me, Cl, H, t-Bu.
95-98%
Chart: Yield, %
| 1 cycle | 2 cycle | 3 cycle | 4 cycle
Столбец1 | 99 | 99 | 99 | 99
Арилирование тиолов
Реакция Соногаширы

## Slide 25
Chart: Yield, %
| 1 cycle | 2 cycle | 3 cycle | 4 cycle
 | 99 | 99 | 99 | 61
Entry | Catalyst | Conversion (%)
1 | Cu(0) | 28
2 | Cu2O | 74
3 | CuO | 78
4 | CuCl | 44
5 | CuCl2 | 46
6 | CuBr | 18
7 | CuI | 62
8 | CuOAc | 25
9 | Cu(OAc)2 | 52
10 | CuOTf | 78
11 | Cu(OTf)2 | 67
12 | CuBr·SMe2 | 55
13 | CuNPs/TiO2 | 99
Реакция Ульмана с азолами
Арилирование различных азолов при катализе иммобилизованными CuNPs
Catal. Sci. Technol. 2017, 7, 4401
Иммобилизованные наночастицы меди в реакциях кросс-сочетания

## Slide 26
Zr-based MOFs with 1,10-phenanthroline linker for Cu-catalyzed reactions
Chart: 
| 1 cycle | 2 cycle | 3 cycle | 4 cycle | 5 cycle
Столбец1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
Synthesis of 1,10-phenanthroline-3,8-dicarboxylic acid
MOF preparation
Selective synthesis of 3-CF3-pyrazoles

## Slide 27
Zr-based MOFs with 1,10-phenanthroline linker for Cu-catalyzed reactions
Селективный синтез 3-CF3-пиразолов

## Slide 28
Каталитический цикл

## Slide 29
SEM micrograph of the CuNPs/Al2O3
Catalysis Lett., 2017, 147, 2570-2580.
Cu(0) NPs /Al2O3 в карбоксилировании терминальных алкинов

## Slide 30
Синтез циклических карбонатов при катализе ZnCl2, иммобилизованным на оксид алюминия, в отсутствии растворителя
=ZnCl2@Al2O3
Chart: Cycles
120 min | 100 | 100 | 100 | 96 | 98
20 min | 75 | 76 | 75 | 74 | 75
Screening of supported catalysts and supports in the synthesis of the cyclic carbonate.
100%
100%
87%
100%
100%
100%
100%
39%
61%
76%
100%
96%
100%
100%
Applied Catalysis B: Environmental, 2019, 254, 380-390
Notes: 30

## Slide 31
Синтез циклических карбонатов из эпоксидов и CO2 при катализе NIIC-10-Pr MOF
NIIC-10-Pr
Chart: Cycles
24 h | 100 | 100 | 99 | 98 | 98
4 h | 54 | 55 | 54 | 53 | 52
Journal of CO2 Utilization, 2021, 53, 101718

## Slide 32
Наночастицы меди и оксида меди (II) в арилировании аминов
Возможность рециклизации до 9 циклов в реакции OctNH2 + PhI
и до 7 циклов в реакции AdCH2CH2NH2 + PhI при использовании
каталитической системы CuNPs/L1
12

## Slide 33
Наночастицы меди и оксида меди (II) в гетероарилировании аминов
Возможность рециклизации до 6 циклов в реакции OctNH2 + 2-IPy при
использовании каталитической системы CuNPs/L1, 10/10 мол%
13

## Slide 34
J. Org. Chem. 2012, 77, 1617−1622
Chem. Rev. 2013, 113, 5322−5363
Фоторедокс катализ комплексами рутения(II)
Активные
Стабильные
Мягкие условия получения радикалов
Широкий спектр реакций
Дорогие (Ru, Ir)
Трудноотделимые
Рециклизуемые гетерогенные фотокатализаторы
Рециклизуемый гомогенный фотокатализатор

## Slide 35
Фоторедокс-катализируемое алкоксиарилирование стиролов
Ru(bpy)32+
H2O
{Ru(PhenC)2+}
H2O
CH2Cl2
{Ru(bpy)3 2+
продукты}
Ru(PhenC)2+
CH2Cl2
{продукты}
Регенерация катализатора RuPhenC
Ru(bpy)32+ 58% (лит.)
Ru(PhenС)2+ 53%

## Slide 36
Ru(bpy)32+
(лит.)
Ru(PhenC)2+
VS

## Slide 37
Фоторедокс-катализируемое цианоарилирование стиролов
Mendeleev Commun., 2021, 31(6), 815

## Slide 38
Фоторедокс-катализируемое цианоарилирование стиролов
Mendeleev Commun., 2021, 31(6), 815

## Slide 39
Реакции присоединения

## Slide 40: Дивергентная региоселективность
X. Zhang et al. // Org. Lett. 2009, 11, 241

## Slide 41
T.J. Marks et al. // J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 7157
P.J. Chirik et al. // J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 13794
Гидросилилирование

## Slide 42
L. Deng et al. // ACS Catal. 2018, 8 (10), 9637
Гидросилилирование

## Slide 43
Organometallics 2006, 25, 1970
Organometallics 2007, 26, 740
Гидротиолирование алкинов

## Slide 44
J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 7252
Гидротиолирование

## Slide 45
Organometallics 2007, 26, 740
J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 7252
Гидротиолирование

## Slide 46
Porphyrin dyads and triads linked with diphenylamine,
diamines, diazacrown ethers
Macroheterocycles, 2015, 8, 358

## Slide 47
Synthesis of bisporphyrin tweezers.
Reversible coordination with Cu(II) and DABCO
J. Porph. Phthal., 2015, 19, 874

## Slide 48
Pd(0)-catalyzed amination in the synthesis of chiral macrocycles
Adv. Synth. Catal., 2010, 352 (13), 2299–2305
Fluorescence quenching in the
presence of (S)-phenylglycinol
No change in fluorescence in the
presence of (R)-phenylglycinol

## Slide 49: Direct C(sp2)-H phosphonation of porphyrins in meso-position
J. Porphyrins Phthalocyanines, 2018; 22, 602–610

## Slide 50
+
X = O, 14%
X = S, 16%
X = O, 80%
X = S, 67%
X = S, 24%
X = O, 32%
Beilstein J. Org. Chem. 2017, 13, 1524–1532

## Slide 51
Acknowledgement
В.П. Анаников
А.Д. Аверин
А.С. Абель
Г.Н. Бондаренко
О.Г. Ганина
Н.С. Гулюкина
Ю.Н. Котовщиков
Г.В. Латышев
А.Ю. Митрофанов
А.В. Мурашкина
Е.А. Тарасенко
В.С. Тюрин
А.В. Чепраков
Благодарность РНФ за грант № 19-13-00223 и
РФФИ за грант № 20-03-00300