## Slide 1
Доклад аспиранта
Крот А.Р.
Кафедра молекулярных процессов и экстремальных состояний вещества
группа анизотропных жидкостей и растворов
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В.ЛОМОНОСОВА
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Исследование наночастиц фотосенсибилизаторов методом динамического светорассеяния для задач фотодинамической терапии
Москва 2022
XIV Международная конференция «Синтез и применение порфиринов и их аналогов» (ICPC-14)

## Slide 2
Введение
Объекты исследования
Метод исследования
Результаты
Дальнейшие исследования
Фотодинамическая терапия
Опухолевая ткань
Эндотелиальные клетки
Некроз
Апоптоз
Межуровневый переход
ФДТ
Новообразование
Сосудистая окклюзия*
Сосуд
1O2
*Окклюзия – нарушение проходимости полых анатомических образований за счёт поражения их стенок.

## Slide 3
Введение
Объекты исследования
Метод исследования
Результаты
Дальнейшие исследования
Доставка наночастиц
Эндотелиальные клетки
Эндотелиальные клетки
Малые молекулы
Малые молекулы
Опухолевая ткань
Наночастицы
Наночастицы
Опухолевые сосуды содержат бо́льшие промежутки между эндотелиальными клетками: такая структурная характеристика позволяет наночастицам (НЧ) достигать матрикса опухолевых клеток за счет EPR-эффекта*. Наоборот, нормальная ткань содержит плотно соединенные эндотелиальные клетки: это предотвращает диффузию НЧ вне кровеносных сосудов.
EPR-эффект* – эффект повышенной проницаемости и удержания (enhanced permeability and retention)

## Slide 4
Введение
Объекты исследования
Метод исследования
Результаты
Дальнейшие исследования
Объекты исследования предоставлены лабораторией фталоцианинов и их аналогов ИФАВ РАН (Институт физиологически активных веществ российской академии наук)

## Slide 5
Введение
Объекты исследования
Метод исследования
Результаты
Дальнейшие исследования
Строение тетрапиррольного макроцикла порфиразинов придают им отличные от фталоцианинов физические свойства.
VP – 6 РТ - 1
Фталоцианин
Водорастворимые соединения, способные селективно накапливаться в опухолях. Применяются в медицине для фотодиагностики и фототерапии онкологических заболеваний.
Порфиразин
Соединения, использующиеся в качестве фоточувствительных материалов – фотосенсибилизаторов (ФС) для ФДТ рака. Свойства определяются строением тетрапиррольного макроцикла.

## Slide 6
Введение
Объекты исследования
Метод исследования
Результаты
Дальнейшие исследования
X нм
комплекс
Нано
частицы покрытые ПВП
Схематичное изображение раствора мицелл на основе ПВП и комплекса (соединения)
X – размер наночастиц с разбросом по размерам от десятков до сотен нм; ПВП – поливинилпирролидон.
Определить характерный размер наночастиц;
Исследовать стабильность частиц в зависимости от:
  временного фактора (общая стабильность);
  светового воздействия;
Определить оптимальные методы обработки данных с учётом специфики наночастиц;
Задачи

## Slide 7
Введение
Объекты исследования
Метод исследования
Результаты
Дальнейшие исследования
Динамическое рассеяние света
В работе использовалась установка Photocor Cómplex – анализатор размеров частиц, основанный на методе динамического светорассеяния.
Технические характеристики
Диапазон измерения | от 0.5 нм до 10 мкм (диаметр)
Лазер | Термостабилизированный полупроводниковый лазер: 647 нм, 25 мВт
Термостат | 20 °С

## Slide 8
Введение
Объекты исследования
Метод исследования
Результаты
Дальнейшие исследования
Динамическое рассеяние света
) = aexp() + b
В такой системе автокорреляционная функция интенсивности р.света экс. затухает:
В соответствии с гипотезой Онсагера, релаксация микроскопических флуктуаций концентрации к равновесному состоянию описывается уравнением диффузии (1-й з-н Фика):
Временная автокорреляционная функция согласно определению имеет вид:
В соответствии с решением уравнения диффузии обратное время корреляции:
Волновой вектор флуктуаций концентрации:
соотношение Стокса — Эйнштейна:

## Slide 9
Введение
Объекты исследования
Метод исследования
Результаты
Дальнейшие исследования
Chart: Концентрация С, мкл
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190
 | 5.0937 | 9.519 | 13.9793 | 16.2697 | 20.4507 | 24 | 28.989 | 31 | 37.212 | 37 | 38.5987 | 44 | 44.9693 | 50 | 49.6583 | 52 | 54.2443 | 58 | 61
 | 0
 | 57.718 | 63 | 62 | 62.8947 | 65 | 64 | 63.286 | 69 | 68 | 66.878 | 68.5 | 67.5 | 69.2983
Зависимость интенсивности рассеянного света от концентрации PT-1-PVP в водном растворе
В соответствии с законом Рэлея:

## Slide 10
Введение
Объекты исследования
Метод исследования
Результаты
Дальнейшие исследования
Распределение гидродинамического радиуса Rh от концентрации PT-1-PVP в водном растворе
Chart: Концентрация С, мкл
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320
R1 | 196.7 | 196.7 | 228.8 | 196.7 | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 196.7 | 228.8 | 265.8 | 228.8 | 228.48 | 266.2 | 228.48 | 228.8 | 265.8 | 228.4 | 265.8 | 265.8 | 265.8 | 240 | 266.2 | 228.48 | 266.2 | 275 | 265.8 | 255 | 266.2 | 285 | 265 | 266.2 | 265.8
R2 | 11.11 | 8.2 | 11.11 | 8.2 | 7.056 | 9.55 | 8.2 | 8.21 | 9.55 | 8.2 | 9.55 | 11 | 12.92 | 8.2 | 12.92 | 11 | 7.045 | 7.045 | 8.2 | 12.9 | 11 | 9.55 | 9.53 | 8.2 | 9.5 | 7 | 7 | 7 | 11.09 | 7 | 7 | 7

## Slide 11
Введение
Объекты исследования
Метод исследования
Результаты
Дальнейшие исследования
Вклад интенсивности компонент по результатам обработки программы DynaLS
Chart: Гистограмма сравнения вкладов интенсивности комнонент
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320
R1 | 24.5675 | 44.6502 | 35.9343 | 51.2397 | 39.165 | 52.3364 | 52.3719 | 52.8942 | 53.8462 | 58.4906 | 64.5833 | 63.8418 | 68.1818 | 66.4706 | 67.9245 | 72.2222 | 70.0413 | 66.6667 | 75 | 69.3833 | 66.6667 | 68.0851 | 68.4034 | 67.7966 | 68.1818 | 67.7885 | 69.7674 | 66.6667 | 67.3854
R2 | 75.4325 | 55.3498 | 64.0657 | 48.7603 | 60.835 | 47.6636 | 47.6281 | 47.1058 | 46.1538 | 41.5094 | 35.4167 | 36.1582 | 31.8182 | 33.5294 | 32.0755 | 27.7778 | 29.9587 | 33.3333 | 25 | 30.6167 | 33.3333 | 31.9149 | 31.5966 | 32.2034 | 31.8182 | 32.2115 | 30.2326 | 33.3333 | 32.6146

## Slide 12
Введение
Объекты исследования
Метод исследования
Результаты
Дальнейшие исследования
Оценка среднего отношения абсолютного числа частиц
≈ 941 000
55% | 45% | 60мкл
75% | 25% | 80мкл
47% | 53% | 100мкл
35% | 65% | 160мкл
53% | 47% | Среднее отношение

## Slide 13
Введение
Объекты исследования
Метод исследования
Результаты
Дальнейшие исследования
*Выдержка из статьи: А. Р. Крот, Ю.Д. Строганова, И.А. Сергеева, К. В. Федорова, Ю.С. Коростей, И.О. Балашова, В.Е. Пушкарев, П.А. Тараканов. Исследование устойчивости фотосенсибилизаторов на основе тетрапиррольных комплексов алюминия, магния и цинка при различных факторах // Ученые записки физического факультета Московского университета. № 3. 1830702.

## Slide 14
Введение
Объекты исследования
Метод исследования
Результаты
Дальнейшие исследования

## Slide 15
Введение
Объекты исследования
Метод исследования
Результаты
Дальнейшие исследования
Контакты:
Крот Алексей ar.krot@physics.msu.ru Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова Группа анизотропных жидкостей и растворов
В настоящее время проводятся исследования наночастиц – ФС, в которых стабилизация происходит в отсутствии ПВП.
Планируются исследования по взаимодействию ФС с основными белками крови человека (САЧ, гамма-глобулины).
Проводится сравнительный анализ параметров наночастиц – липосомальных наноконтейнеров.