## Slide 1: Синтез, фотофизические свойства и взаимодействие с сывороточным альбумином новых катионных фталоцианинов-фотосенсибилизаторов аспирант 2 г/о Бунин Д.А., Мартынов А.Г., Горбунова Ю.Г., Цивадзе А.Ю.
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ЭЛЕКТРОХИМИИ
имени А.Н. Фрумкина РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
XIV Международная конференция «Синтез и применение порфиринов и их аналогов» (ICPC-14)
3 июля 2022

## Slide 2: Фталоцианины для ФДТ
ДЕЗАГРЕГАЦИЯ В
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ
мономер
агрегат
UV-Vis в PBS
ПОВЫШЕНИЕ
СРОДСТВА К
КЛЕТОЧНЫМ
МЕМБРАНАМ
РАСТВОРИМОСТЬ В
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
СРЕДАХ
Катионные
заместители
2

## Slide 3
3
Синтез новых катионных фталоцианинов через восстановительное аминирование
α и β-изомеры
Восстановительное
аминирование

## Slide 4: Процессы агрегации отражаются на спектрах поглощения и флуоресценции
Агрегат
Мономер
Гипсохромный
сдвиг
Уширение
полосы
поглощения
СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ
Тушение
флуоресценции
Агрегат
Мономер
СПЕКТРЫ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ
АГРЕГАЦИЯ в водных средах
преимущественно за счет π-стекинга
СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА
(понижение квантовых выходов синглетного кислорода)
4

## Slide 5
Сравнение спектров поглощения в ДМСО и в фосфатном буфере
СНИЖЕНИЕ АГРЕГАЦИИ
ПОВЫШЕНИЕ КОМПОНЕНТЫ МОНОМЕРА В
СПЕКТРЕ*
УДВОЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КАТИОННЫХ ГРУПП НЕ ВЛИЯЕТ НА АГРЕГАЦИЮ
*Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, Vol. 2, 1–7 (1998)
PBS-D – фосфатный буфер с содержанием ДМСО до 5 об. %
5

## Slide 6
Флуоресценция в ДМСО и в фосфатном буфере
l возбуждения эмиссии = 624 нм
6

## Slide 7
Почему в ряду 2H – Zn - Mg падает компонента агрегата
в спектрах поглощения?
ПОДАВЛЕНИЕ АГРЕГАЦИИ
Safonova E. et al. Inorg. Chem. 2016, 55, 5, 2450–2459
DOI: /10.1021/acs.inorgchem.5b02831
7

## Slide 8: Квантовые выходы генерации синглетного кислорода (в ДМСО, относительно ZnPc)
DPBF
Pc
Ф(1O2)
8

## Slide 9
Цитотоксичность для MCF-7 и фибробластов
10
Темнота
Облучение
Контроль (без Pc)
MTT-тест: жизнеспособные клетки
продуцируют окрашенный субстрат
3.5 J/см2
Цитотоксичность изучена Романом Акасовым и Евгением Хайдуковым
(ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова);

## Slide 10
Темновая и фотоцитотоксичность
10
MCF-7
Фибробласты
Фибробласты
Действие известных фотосенсибилизаторов
на фибробласты

## Slide 11
Флуоресценция in vivo
печень
кишечник
лимфоузел
легкие
Через 30 мин после введения Pc в 0,9% NaCl,
возбуждение 650 нм, эмиссия 700 нм
Результаты получены Полиной Деминой (РОНЦ им. Блохина, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН)
11

## Slide 12
Сывороточный альбумин - основной белок плазмы крови
Состоит из двух субъединиц
Четыре остатка триптофана ответственны за флуоресценцию (345 нм)
Заряд поверхности глобулы
(Jurrus E. et. al. Protein Sci, 27 (1), 112-128, 2018.
DOI: 10.1002/pro.3280)
-
+
Расчет поверхности: https://www.poissonboltzmann.org/
Визуализация в Chimera
BSA
12

## Slide 13
Добавление BSA к водному раствору Pc
c BSA
без BSA
BSA
c BSA
без BSA
13

## Slide 14
Зависимость Штерна-Фольмера для тушения
собственной флуоресценции BSA
Рост концентрации Pc
345 нм
F*
F
F*
F
F
Zheng M., et al. J. Appl. Pol. Sci, Vol. 70, 599–603 (1998)
где
«1» - относится к BSA на длине волны возбуждения (280 нм);
«2» - относится к BSA на длине волны эмиссии;
«3» - относится к Pc на длине волны возбуждения (280 нм).
14

## Slide 15
Расчет параметров связывания BSA и фталоцианина (Pc)
15

## Slide 16
Параметры связывания BSA и фталоцианинов (Pc)
Повышение устойчивости комплекса BSA-Pc
16
a b 2b
a b 2b
a b 2b
b
a b 2b
a b 2b
a b 2b
2b
a

## Slide 17
Расчет термодинамических параметров денатурации комплекса BSA-Pc
Денатурация |  |  |  | 
 | Энтальпия, кДж/моль | Энтропия, Дж/(моль*К) | Энергия Гиббса (25 градусов), Дж | Энергия Гиббса (37 градусов), Дж
BSA | -25.03 | -77 | -2034 | -1108
BSA-Pc | -25.03 | -76 | -2255 | -1338
Изотермы
Вант-Гоффа
Изменение спектров
флуоресценции
при денатурации
17

## Slide 18
Некоторые другие приложения наших новых фталоцианинов.
Конверсия излучения в тепло агрегированным в воде окта-катионным фталоцианином
вода
Облучение 632 нм
Раствор Pc в воде
нагрелся на
9 градусов
18

## Slide 19
Некоторые другие приложения наших новых фталоцианинов.
Комплексы с переносом протона в координирующих растворителях
696 нм
pKa = -0.78
696 нм
Pavel A. Stuzhin et al., Dyes and Pigments, 2017, 139, p. 509-516,
19

## Slide 20
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ВНИМАНИЕ!
Благодарю научных руководителей д.х.н., в.н.с.
Мартынова Александра Германовича и
академика РАН Горбунову Юлию Германовну
Новые катионные водорастворимые фталоцианины
Высокие квантовые выходы синглетного кислорода
Рекордная фотоцитотоксичность
Интенсивная флуоресценция in vivo
Изучено взаимодействие с сывороточным альбумином
Впервые применили удобную реакцию восстановительного аминирования в синтезе амино-замещенных Pc

## Slide 21
Существующие фотосенсибилизаторы на основе фталоцианинов
605 нм
605 нм
Нужны большие дозы для
достижения ФДТ-эффекта

## Slide 22
Спектры поглощения и флуоресценции в воде в присутствии Tween-80
Tween-80
СПЕКТРЫ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ
СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ

## Slide 23
Распределение в системе «октанол-вода»
log P = log ([Pc]o / [Pc]w)
Большее сродство к октанолу
Большее сродство к воде
Квантовые выходы флуоресценции в ДМСО относительно ZnPc

## Slide 24
Цитотоксичность для MCF-7
Темнота
Облучение
Контроль (без Pc)
MTT-тест: жизнеспособные клетки
продуцируют окрашенный субстрат
3.5 J/см2
10
Цитотоксичность изучена Романом Акасовым и Евгением Хайдуковым (ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова);
Темнота
Облучение
Контроль (без Pc)
MTT-тест: жизнеспособные клетки
продуцируют окрашенный субстрат
3.5 J/см2

## Slide 25
Цитотоксичность для MCF-7
10
Цитотоксичность изучена Романом Акасовым и Евгением Хайдуковым
(ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова);

## Slide 26
FMK64 4A 4B 8A
FMK64 4A 4B 8A
Dark toxicity
Light toxicity
фибробласты

## Slide 27
Цитотоксичность
легкие
кишечник
лимфоузел

## Slide 28: Фотофизические свойства и взаимодействие с сывороточным альбумином новых катионных фталоцианинов-фотосенсибилизаторов аспирант 2 г/о Бунин Д.А., Мартынов А.Г., Горбунова Ю.Г., Цивадзе А.Ю.
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ЭЛЕКТРОХИМИИ
имени А.Н. Фрумкина РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
XIV Международная конференция «Синтез и применение порфиринов и их аналогов» (ICPC-14)
3 июля 2022

## Slide 29
Safonova E. et al. Inorg. Chem. 2016, 55, 5, 2450–2459
DOI: /10.1021/acs.inorgchem.5b02831

## Slide 30: Фталоцианины как фотосенсибилизаторы для ФДТ
ВЫСОКИЕ КВАНТОВЫЕ ВЫХОДЫ
СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА
ОПТИМАЛЬНЫЕ ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА для ФДТ
ВЫСОКИЙ МОДИФИКАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
молекул фталоцианинов
позволяет направленно изменять их свойства
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОСТЫЕ
СИНТЕЗ, ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА
НИЗКАЯ
БИОСОВМЕСТИМОСТЬ

## Slide 31
Расчет термодинамических параметров денатурации комплекса BSA-Pc
Денатурация |  |  |  | 
 | Энтальпия, кДж/моль | Энтропия, Дж/(моль*К) | Энергия Гиббса (25 градусов), Дж | Энергия Гиббса (37 градусов), Дж
BSA | -25.03 | -77 | -2034 | -1108
BSA-Pc | -25.03 | -76 | -2255 | -1338

## Slide 32
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ВНИМАНИЕ!
БЛАГОДАРЮ
научных руководителей
д.х.н., в.н.с. Мартынова Александра Германовича и академика РАН Горбунову Юлию Германовну,
коллектив лаборатории и всех, кто принимал участие в исследовании:
Квантовые выходы синглетного кислорода оценены к.х.н. Сафоновой Е.А. (ИФХЭ РАН);
Цитотоксичность изучена Романом Акасовым и Евгением Хайдуковым (ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова);
Флуоресценция in vivo изучена Полиной Деминой (ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 19-13-00410.