## Slide 1: Синтез и исследование оптических свойств фталоцианинатов рутения с аксиально-координированными N-донорными ароматическими лигандами
Выполнил:
Студент 2 курса специалитета Дмитриенко Александр
Научный руководитель:
м.н.с. Кройтор А.П.
д.х.н Мартынов А.Г.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина
ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

## Slide 2
2
Применение фталоцианинатов рутения с аксиальными лигандами (PcRu)
Фотовольтаические ячейки
Фотодинамическая терапия
Координационные полимеры
Фотокатализатор разложения воды

## Slide 3
N-донорный лиганд
Облучение, ртутная лампа
Lewis F.D. et. al.
Bull. Chem. SOC. Jpn. John Wiley & Sons. 1990. V. 112. №47. 42 p
Синтез фталоцианинатов рутения с N-донорными лигандами
3
N-донорный лиганд
кипячение
Fischer M.K.R., et. al
J. Am. Chem. Soc. 2009. V. 131. №24. P. 8669–8676.
N-донорный лиганд
+Me3NO
Gorbunova Y.G., et. al.
J. Mater. Chem. 2015. V. 3. №26. P. 6692–6700

## Slide 4
Новая методика синтеза фталоцианинатов рутения
4

## Slide 5
A.A. Dmitrienko et.al, Polyhedron 2022, 115821
Синтез фталоцианинатов рутения с молекулами триметиламина
5
Частота, см-1

## Slide 6
Получение t-Bu4PcRu(Pyz)2 термолизом t-Bu4PcRu(NMe3)2 c избытком пиразина
6
A. A.Dmitrienko et.al, Polyhedron 2022, 115821

## Slide 7
449 nm
Полоса переноса заряда
Интерпретация дополнительной полосы поглощения
A. A.Dmitrienko et.al, Polyhedron 2022, 115821
Расчеты были выполнены методом sTD-DFT д.х.н. Мартыновым А.Г.
7

## Slide 8
Биядерный комплекс
Моноядерный комплекс
Получение комплекса с координированными молекулами бипиридила
8
59%
21%

## Slide 9
Ht-bu
Hbipy1
Hbipy2
Hbipy3
Hbipy4
H1
H2
H3
Hbipy5
Hbipy6
Hbipy1
Hbipy2
Hbipy3
Hbipy4
H1
H2
H3
ЭСП и ЯМР фталоцианината с координированными молекулами бипиридила
9

## Slide 10
Кватернизация фталоцианината рутения
10
Hbipy1
Hbipy2
Hbipy3
Hbipy4
CH3
H1
H2
H3

## Slide 11
Концепция получения водорастворимых фталоцианинатов
11

## Slide 12
Был разработан метод направленного синтеза фталоцианинатов рутения с аксиально координированными
молекулами триметиламина с высокими выходами.
Показано, что комплекс, PcRu(NMe3)2 при нагревании выше 100°С отщепляет молекулы триметиламина и в присутствии различных N-донорных лигандов L и образует c высокими выходами комплексы PcRuL2

## Slide 13
Выражаю признательность
М.н.с. Кройтору А. П. (ИФХЭ РАН) за курирование работы и помощь в подготовке доклада
Д.х.н. Профессору РАН, Мартынову А. Г. (ИФХЭ РАН) за снятие спектров MALDI TOF и sTD-DFT расчеты
К.х.н. Бирину К.П. (ИФХЭ РАН) и к.х.н. Киракосян Г.А. (ИОНХ РАН) за регистрацию спектров ЯМР
К.х.н. Деминой Л.И. (ИОНХ РАН) за регистрацию ИК спектров

## Slide 14
Hbipy1
Hbipy2
Hbipy3
Hbipy4
CH3
H1
H2
H3

## Slide 16
5
Синтез тетра-трет-бутил фталоцианината рутения
Kroitor A.P et. al.
Eur. J. Inorg. Chem. 2019. V. 2019. №14. P. 1923–1931
ИК: ν(CO) = 1957 cм-1
Электронные спектры поглощения
[t-Bu4PcRu](CO): ЭСП, ИК, MALDI TOF MS, 1H ЯМР

## Slide 17
Характеризация тетра-трет-бутил фталоцианината рутения методом MALDI TOF

## Slide 18
Насыщенные и стабильные цвета
Красители и пигменты
CuPc
1
Области применения фталоцианинов (Pc)

## Slide 20
Rodríguez-Morgade M.S et. al.
J. Mater. Chem. 2008. V. 18. №2. P. 176–181.

## Slide 21
Победа
Hpc1
Возможно NMP

## Slide 22
ЯМР спектр димера с молекулами бипиридила
Ht-bu
Hbipy1
Hbipy2
Hbipy3
Hbipy4
H1
H2
H3
Hbipy5
Hbipy6

## Slide 23
ЯМР спектр мономера с молекулами бипиридила
Hbipy1
Hbipy2
Hbipy3
Hbipy4
H1
H2
H3

## Slide 24
Спектр DOSY для комплекса с AC107
Имеем индивидуальное вещество

## Slide 25
Спектр H1 ЯМР для комплекса с AC107
Видим протоны фталоцианина и координированных пиридинов, но алифатика не разрешаемая

## Slide 26
Попытка получения димера фталоцианинат с клатрохелатом железа
14

## Slide 27
ЭСП комплекса мономера и димера
7