## Slide 1: СИНТЕЗ, ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИГИДРО-1Н-ДИАЗЕПИНОПОРФИРАЗИНОВ СИММЕТРИЧНОГО И НЕСИММЕТРИЧНОГО СТРОЕНИЯ
г. Иваново, 2022
Автор: Фазлыева Алина (1 курс магистратуры)
Руководители: д.х.н., профессор Стужин П.А.; к.х.н., асс. Скворцов И.А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ивановский государственный химико-технологический университет»

## Slide 2
Структуры фталоцианинов (Pc), тетрадиазепинопорфиразинов (TDzPz)
Строения 1,4-диазепинов и его восстановленных форм
* M.P. Donzello, Claudio Ercolani, P.A. Stuzhin, Angiola Chiesi-Villa, and Corrado Rizzoli., Porphyrazines with Annulated Diazepine Rings, 1 Synthesis and Characterization of Tetrakis-2,3-(5,7-diphenyl-6H-1,4-diazepino)porphyrazine. - 1999

## Slide 3
Схема синтеза симметричных диазепинопорфиразинов

## Slide 4
Рис. 1. Масс-спектры соединений (в рамках красным представлено теоретически рассчитанное изотопное распределение). 3a (черный - без матрицы), 3b (синий - матрица DHB и зеленый - без матрицы).
Характеристика

## Slide 5: Основные свойства симметричных диазепинопорфиразинов
Рис. 2. Спектральные изменения спектров поглощения (слева) и испускания (справа) соединения 3a при добавлении TFA к раствору в CH2Cl2.
длина волны, нм
длина волны, нм
Оптическая плотность
Интенсивность флуоресценции
изобестическая точка
уменьшение полосы при 460 нм
увеличение полосы при 412 нм

## Slide 6
Спектральные и фотофизические данные исследуемых соединений
Ii = (A0- A)/(A-A∞)
log Ii – nlog[AfOH]
= 0.32 в TГФ (ZnPc)
*P. A. Stuzhin, Y. B. Ivanova, I. S. Migalova and V. B. Sheinin, Russ. J. Gen. Chem., 2005, 75, 1300-1308. M. J. S. Dewar, E. G. Zoebisch, E. F. Healy and J. J. P.
*P. Zimcik, V. Novakova, K. Kopecky, M. Miletin, R. Z. Uslu Kobak, E. Svandrlikova, L. Váchová and K. Lang, Inorg. Chem., 2012, 51, 4215-4223.
Соединение | Поглощение λA, нм (CH2Cl2) | Испускание λF, нм (CH2Cl2) | ΦF (CH2Cl2) | ΦF (CH2Cl2+TFA) | pKS
1 | 335 |  |  |  | 1.33
3a | 714, 763 | 766 | 0.008 | 0.017 | 4.00
4a | 708, 764 | 770 | 0.003 | 0.012 | 4.05

## Slide 7
Рентгеноструктурный анализ и основные свойства Me3Dz(CN)2
Рис. 5. Молекулярная структура Me3Dz(CN)2.
*Skvortsov, I. A., Fazlyeva, A. M., Somov, N. V., Stuzhina, P. A. Molecular structure of 2, 3-dicyano-5, 7, 7-trimethyl-6, 7-dihydro-1H-1, 4-diazepine-precursor of pH-sensitive porphyrazines. Мacroheterocycles DOI 10.6060/mhc210750s
Рис. 4. Спектральные изменения спектров поглощения нитрила при добавлении TFA к раствору в CH2Cl2 и в H2SO4.
Рис. 3. Упаковка Me3Dz(CN)2 в элементарной ячейке (2.084 Å между имино и аминогруппой, 2.184 Å между цианогруппой и аминогруппой).

## Slide 8
Основные свойства
Рис. 6. Спектры ЯМР 1H при различной температуре 1 в TFA. Сигналы растворителей обозначены крестиком.
a:c:d:e=1:2:3:6
a:c:d:e=1:2:3:6
a:c:d:e=1:2:3:6
a:b:c:d:e=1:1:2:3:6
м.д.

## Slide 9
Характеристика
Рис. 7. Спектры ЯМР 1H при различной температуре 3a в TFA. Сигналы растворителей и примесей обозначены X и треугольниками соответственно.
м.д.

## Slide 10
DOI: 10.1039/d0nj04388e

## Slide 11
Схема синтеза симметричных диазепинопорфиразинов и их функционализация

## Slide 12
Рис. 8. Масс-спектр (Me3Dz)4PcZn ([M]+), без матрицы (в рамке представлено изотопное распределение)
Характеристика
(Me3Dz)4PcZn

## Slide 13
Характеристика
Рис. 9. Масс-спектр (Me4Dz)4PcZn ([M+Н]+), DHB матрица (в рамке представлено изотопное распределение)
[(Me4Dz)3(Me3Dz)1PcZn]3+
[(Me4Dz)4PcZn]4+
[(Me4Dz)2(Me3Dz)2PcZn]2+
[(Me4Dz)1(Me3Dz)3PcZn]1+

## Slide 14
Схема синтеза несимметричных диазепинопорфиразинов
14
Колоночная хроматография (Me3Dz)1BzPcH2
Элюент ДХМ
Адсорбент Al2O3
(Me3Dz)1BzPcH2 в ДХМ

## Slide 15
Рис. 11. Масс-спектр MALDI-TOF (Me3Dz)1BzPcH2 ([M+H]+), матрица α-циано-4-гидроксикоричной кислоты (CHCA).
Рис. 10. Электронный спектр поглощения (Me3Dz)1BzPcH2 в CHCl3.
Характеристика

## Slide 16: Выводы:
Впервые были получены порфиразины симметричного и несимметричного строения, содержащие 6,7-дигидро-1H-1,4-диазепиновые кольца, которые включают в себя два разных типа азота. Несимметричные порфиразины могут использоваться в качестве материалов разнообразного назначения, например как фотосенсибилизаторы, сенсоры и многое другое;
1,4-диазепиновые фрагменты участвуют во внутримолекулярном переносе заряда (ICT), о чем свидетельствует сильное тушение флуоресценции. Протонирование привело к возгоранию флуоресценции и блокировке ICT эффекта;
Было показано, что азот в иминогруппе 6,7-дигидро-1H-1,4-диазепинового кольца имеет более высокое протонное сродство, чем вторичная аминогруппа, и его протонирование приводит к более стабильной форме, содержащей две группы NH в диазепиновом кольце. Такой характер протонирования подтверждается измерениями ЯМР 1H при различных температурах как для макроцикла, так и для его предшественника;
В дальнейшем планируется получить ЯМР спектры для полученных соединений и исследовать их свойства.

## Slide 17
Благодарность
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 19-33-90276.

## Slide 18
Частицы | ΔHf, кДж/моль | PA, кДж/моль
I | 387,6 | 
II | 1086,2 | 837,9
III | 1018,2 | 905,9
IV | 2419,8 | 134,4
РА =∆Нf(H+) + ∆ Нf(1.I) - Нf(1.II)
∆Нf(H+) = 1536,4 , кДж/моль
*P. A. Stuzhin, Y. B. Ivanova, I. S. Migalova and V. B. Sheinin, Russ. J. Gen. Chem., 2005, 75, 1300-1308. M. J. S. Dewar, E. G. Zoebisch, E. F. Healy and J. J. P.
Основные свойства
Спектральные изменения спектров поглощения соединения 1 при добавлении TFA к раствору в CH2Cl2 и в H2SO4.
уменьшение полосы при 335 нм
увеличение полосы при 346 нм
длина волны, нм
Оптическая плотность
Оптическая плотность
изобестическая точка
ПРИЛОЖЕНИЕ

## Slide 19
Здесь ∆Нf(H+) = 1536,4 кДж/моль - экспериментальная энтальпия образования протона (H+), а теплоты образования порфиразинов, анионов и катионов, производных от них, могут быть рассчитаны с помощью полуэмпирического квантово-химического метода AM1. Этот метод оказался достаточно надежным при расчете энтальпий депротонирования и протонного сродства органических кислот и оснований.
РА =∆Нf(H+) + ∆ Нf(1.I) - Нf(1.II)
∆Нf(H+) = 1536,4 кДж/моль
*M. J. S. Dewar, E. G. Zoebisch, E. F. Healy and J. J. P. Stewart, J. Am. Chem. Soc., 1985, 107, 3902–3909.
*M. J. S. Dewar and K. M. Dieter, J. Am. Chem. Soc., 1986, 108, 8075–8086.
ПРИЛОЖЕНИЕ

## Slide 20
ΔG = -806.4592879 кДж/моль
ΔG = -893.7602115 кДж/моль
ΔG = -469.5324324 кДж/моль
ΔG = -382.2315088 кДж/моль
Энергия Гиббса
∆Gреакции =∆G0298, продуктов - ∆G0298, исходных - ∆G0298(H+) (1),
где ∆G0298(H+) = – 25,104 кДж/моль
ПРИЛОЖЕНИЕ
Метод: DFT
Функционал: B3LYP
Базис: cc-pvtz
Notes: Рассчитали энергию Гиббса для четырех реакций. Оказалось, что ΔG отрицательна (ΔG<0), для всех реакций, следовательно, все реакции протекают самопроизвольно в прямом направлении. ΔG наименьшее для вот этой реакции (ΔG = -893.7602115 кДж/моль).

## Slide 21
Ii = (A0- A)/(A-A∞)
log Ii – nlog[CF3COOH]
Формула для расчета квантового выхода флуоресценции
Формулы для расчета константы стабильности протонированной формы
ФFS и ФFR – квантовый выход флуоресценции исследуемого образца и стандарта;
АR, АS – оптические плотности стандарта и исследуемого образца на длине волны возбуждения флуоресценции;
FS, FR – площади под кривыми в спектрах эмиссии;
nR, nS – показатели преломления растворителей для стандарта и исследуемого образца, соответственно.
pKs – константа устойчивости протонированной формы;
log Ii – индикаторное отношение;
n – тангенс угла наклона (примерно равен 1);
A0 и A∞ – оптическая плотность в начальной и конечной точке титрования;
A – оптическая плотность в каждой точке титрования.
Константа стабильности протонированной формы pKs может быть определена при индикаторном отношении lgIi = 0.
ПРИЛОЖЕНИЕ

## Slide 22
Возможные рандомеры соединения 3a
ПРИЛОЖЕНИЕ

## Slide 23
Содержание компонентов в смеси
ΔG(III - II) = - R*T*ln(Kp)
Kp =
[1] + [2] = 1
Kp = 2.0435076*1015
[1] = 0.999(9) содержание в смеси III соединения
[2] = 4.8935 * 10-16 содержание в смеси II соединения
R = 8,31 Дж/(моль*К)
Т = 298 К
ПРИЛОЖЕНИЕ
Notes: Также для второго и третьего соединения было рассчитано содержание компонентов в смеси. По расчётам получилось, что третьего соединения почти 100% (0,999999), а второго очень мало.

## Slide 24
Схема синтеза предшественников

## Slide 25
ПРИЛОЖЕНИЕ

## Slide 26
1Н ЯМР спектр (Me3Dz)1Bz3PcH2 в CDCl3. Сигналы растворителей обозначены треугольниками.
м.д.
ПРИЛОЖЕНИЕ

## Slide 27
1Н ЯМР спектр Me3DzDii в CDCl3. Сигналы растворителей обозначены X.
a:b:c:d=1:2:3:6
ПРИЛОЖЕНИЕ

## Slide 28
1Н ЯМР спектр Me3DzDii в DMSO-d6. Сигналы растворителей и примесей обозначены X и треугольниками соответственно.
b:a:c:d=1:3:3:6
ПРИЛОЖЕНИЕ

## Slide 29
Хроматограмма Me3DzDii
Молекулярная масса: 205.27
Газовый хроматограф - масс-спектрометр Shimadzu GCMS – QP2010 Ultra
ПРИЛОЖЕНИЕ

## Slide 30
ИК - спектр Me3DzDii
ИК-Фурье-спектрометр Agilent Cary 630
ПРИЛОЖЕНИЕ

## Slide 31
Agilent Technologies Cary 60 UV-Vis
Спектрофлуориметр
Shimadzu RF-6000
18
ПРИЛОЖЕНИЕ

## Slide 32
Масс-спектрометр времяпролетный с матрично-ассоциированной лазерной десорбцией AXIMA Confidence (Shimadzu)
Характеристики:
1) Магнитное поле – 11.74 Тл;
2) Рабочая частота на ядрах 1Н – 500 МГц;
3) Рабочая частота на ядрах 13С – 125 МГц;
4) Методика двумерной спектроскопии (HSQC, HMBC, NOESY)
ЯМР спектрометр с Фурье-преобразованием «AVANCE III-500» фирмы «Bruker»
ПРИЛОЖЕНИЕ