## Slide 1: МИРЭА – Российский технологический университет Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова
Докладчик: Ибрагимова Анастасия
е-mail: sir.ar324@gmail.com
Научный руководитель: доц. Коновалова Н.В.
Производные тетрафенилпорфирина для создания гибких светочувствительных мембран

## Slide 2: Результат генерация второй гармоники: -удвоение частоты -удвоение энергии -уменьшение длины волны в 2 раза
Визуализация ИК-излучения в полупроводниковых материалах

## Slide 4: Цель: создание гибких светочувствительных мембран на основе нанонитей и порфиринов для изучения генерации второй гармоники
Этапы работы:
Синтез производных тетрафенилпорфирина с электронодонорной и электроноакцепторной группами;
Создание гибких мембран на основе нанонитей и порфиринов

## Slide 5: Полученные структуры
5-(пара-нитрофенил)-
10,15,20-трифенилпорфирин
5-(пара-аминофенил)-
10,15,20-трифенилпорфирин

## Slide 6: Нитрование 5, 10, 15, 20-тетрафенилпорфирина
85%
1 2 3
ТСХ в системе СНCl3 – ПЭ, 3:1
1 - свидетель ТФП-NO2
2 - реакционная смесь
3 - свидетель ТФП
СНCl3

## Slide 7: Восстановление 5-(пара-нитрофенил)-10,15,20-трифенилпорфирина
ТСХ в системе СНCl3 -петр. эфир,3:1
1 - свидетель ТФП-NO2,
2 - проба реакционной смеси,
3 - свидетель ТФП-NH2
1 2 3
+ SnCl4 + H2O
75%
СНCl3

## Slide 8: РЭМ-изображение образцов а) S491 (GaAs) b) S561 (GaPAs)
Способы нанесения порфиринов:
а. в объеме полимера
b. на поверхности нанонитей
Второй этап – создание гибких мембран на основе нанонитей и порфиринов1
1 Работа выполнена в Алферовском университете (СПб) под руководством к.ф.-м.н. Неплоха В.В. и асп. Масталиевой В.А.

## Slide 9: Нанесение производных тетрафенилпорфирина и диспергирование их в полимер для создания мембран
a
b
1 -TФП-NO2 на образце S491 (GaAs)
2 - TФП-NO2 на S561(GaPAs)
3 - TФП-NН2 на S491 (GaAs)
4 - TФП-NН2 на S561(GaPAs)
1
2
3
4

## Slide 10: Нанесение производных тетрафенилпорфирина и диспергирование их в полимер для создания мембран
Центрифугирование
Травление в плазме
РЭМ-изображение образца TФП-NO2 на S561 с инкапсуляцией и протравленной поверхностью

## Slide 11: Нанесение производных тетрафенилпорфирина и диспергирование их в полимер для создания мембран

## Slide 12: Выводы: 1. В ходе работы получены производные тетерафенилпорфирина с электронодонорными и электроноакцепторными группами 2. Получены гибкие мембраны на основе нанонитей и порфиринов, которые в дальнейшем будут исследованы на способность к генерации второй гармоники

## Slide 13: Спасибо за внимание!

## Slide 14: Схема образования катиона нитрония: NaNO2 + CF3COOH  HNO2 + CF3COONa 2 HNO2  N2O3 + H2O N2O3  NO + NO2 2 NO2  N2O4  NO2+ + HNO2