## Slide 1
Новый гибридный материал на основе порфирина A2BC-типа
Коробков С.М.
Лаборатория новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН

## Slide 2
Фотодинамическая терапия
Органические солнечные батареи
Функциональные материалы
Катализ
etc
мезо-
β-
“Research on porphyrins continues at an almost frantic pace and porphyrins are perhaps the most widely investigated compounds in chemistry”
Mathias O. Senge

## Slide 3
Порфирины в гомогенном катализе

## Slide 4
Низкий выход конденсации пиррола с альдегидом
Многостадийный синтез
Гетерогенный катализ
Высокая стоимость
Решение

## Slide 5
Порфирины в гетерогенном катализе
регенерация
катализатора
повторное
использование

## Slide 6
Ключевые этапы получения гибридного материала
Иммобилизация порфирина на поверхность подложки
Характеризация гибридного материала
Синтез
порфирина
Получение неорганической подложки

## Slide 7
Наноструктурированный оксигидроксид алюминия (НОА)
Характеристики до отжига:
Удельная площадь поверхности ≈ 300 м2/г;
Плотность ≈ 20 мг/см3;
“Al2O3•nH2O”, n ≈ 3.6.
“Al2O3•nH2O”
Слой Hg(Al)
Пластина Al
Vроста ≈ 1 см/ч
25 оС
70% влажность
Рост НОА в климатической камере
Образец НОА

## Slide 8
Модификация и отжиг НОА
Ранее было показано, что иммобилизация пиррольных молекул лучше происходит на поверхность НОАМ в сравнении с НОА (A. G. Martynov, A. V. Bykov, Y. G. Gorbunova, A. N. Khodan and A. Y. Tsivadze, Prot. Met. Phys. Chem. Surfaces, 2018, 54, 185–191).
В текущей работе использована процедура модификации НОА путём выдерживания образца в парах метилтриметоксисилана (MTMOS) с последующим отжигом для создания на поверхности слоя SiO2.
Поверхность НОА
Поверхность НОА
Поверхность НОА
H2Oадсорб.
(пары)
Слой SiO2

## Slide 9
Стратегия синтеза порфирина
якорная
группа
ароматический
фрагмент

## Slide 10
i:
70oC
22 h
ii:
BuBr (Ni-3a)/BnCl (Ni-3b)
K2CO3, DMF
110oC, 18 h
Ароматическая область 1H ЯМР (CDCl3).

## Slide 11
iii:
NBS, Py, CHCl3
-600oC, 0.5 h
iii
Проведение реакции при 0оС даёт неразделимую смесь продуктов

## Slide 12
№ | Реагент | Pd(PPh3)4, мольн. % | Основание | Растворитель | Выход
1 | 2 экв. | 20 | Cs2CO3 2 экв. | Толуол | -
2 | 2 экв. | 20 | Cs2CO3 2 экв. | Толуол | 50%
3 | 5 экв. | 15 | Na2CO3 10 экв. | Толуол/этанол (5/1) | 52% (Ni-3b)
4 | 5 экв. | 30 | Na2CO3 10 экв. | Толуол/этанол (5/1) | 90%
Оптимизация кросс-сочетания

## Slide 13
Ni-5
Исследование динамических процессов методом ЯМР

## Slide 14
iv
iv:
NaOH, H2O, THF
reflux, 30 h
К твёрдому образцу НОАМ был добавлен раствор порфирина в дихлорметане. Раствор стал прозрачным, твёрдый гибридный материал несколько раз промыли чистым дихлорметаном. Доля порфирина в гибриде составила 14 % масс. (по данным UV-Vis).
Образец НОАМ (слева) и фрагмент гибридного материала (справа)
Иммобилизация порфирина

## Slide 15
Нормализованные спектры поглощения порфирина и диффузного отражения гибридного материала.
Характеризация материала
слой
SiO2
Схематичное изображение гибридного материала

## Slide 16
ПЭМ микрофотографии
Исходный образец НОА
Образец гибридного материала

## Slide 17
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия

## Slide 18
Спасибо за внимание!

## Slide 19
Ni-4b
Приложение 1

## Slide 20
Приложение 2
Source:
Khodan et al. A. J. Nanoparticle Res. 2018; 20: 194.
Yorov et al. Microporous Mesoporous Mater. 2020; 293: 109804.

## Slide 21
Приложение 3

## Slide 22
Приложение 4

## Slide 23
Приложение 5