## Slide 1
Влияние пиразинового аннелирования на устойчивость и спектральные свойства арилоксидных комплексов корролазинов фосфора (V)
Дмитрий Александрович Лазовский
e-mail: lazolvo@mail.ru
И.А. Скворцов, П.А. Стужин

## Slide 2
“Генно-модифицированный” макрогетероцикл - корролазин
B-полоса поглощения при 400-450нм
Трехосновная кислота
Стабилизация высоковалентных элементов
Флуоресценция + фотосенсибилизация
Q-полосы поглощения при 600-650нм
Зона терапевтического окна
Исходный материал
Фотодинамическая терапия
Dalton Trans., 2022, 51, 1364-1377
Dyes Pigments, 2020, 179, 108421
Расщепление ДНК
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters,
2008, 18, 2152-2155
Фотовольтаика
J. Energy Chemistry, 2020, 43, 139-147

## Slide 3
Цели и задачи работы
Цель работы:
Влияние периферических и аксиальных заместителей на стабильность и спектральные свойства корролазинов фосфора
Поставленные задачи:
Синтез и очистка ряда периферически- и аксиально-замещенных корролазинов фосфора (V)
Идентификация полученных соединений
Изучение спектральных свойств полученных соединений
Изучение фотосенсибилизационной способности синтезированных триад
Квантово-химическое обоснование наблюдаемых свойств

## Slide 4
Объекты исследования
Ph8Pyz4CAP(OR)2
Ph8CAP(OR)2
Ar= Ph
Ar= PhOH
Ar= PhNMe2

## Slide 5
Синтез Ph8Pyz4CAP(OH)2
J. Porphyrins Phthalocyanines 2014; 18: 1–9
Метод А:
Метод Б:
Схема 1. Способы синтеза Ph8Pyz4CAP(OH)2

## Slide 6
Метод А
Метод Б
Метод В
Синтез аксиально-модифицированных Ph8Pyz4CAP(OH)2
Схема 2. Пути аксиальной модификации Ph8Pyz4CAP(OH)2

## Slide 7
LDI-TOF масс-спектры полученных продуктов
Рисунок 1. LDI-TOF спектры аксиально-модифицированных пиразин-аннелированных корролазинов

## Slide 8
1H ЯМР спектры аксиальных производных
Рисунок 2. 1H ЯМР спектры изученных соединений в CDCl3

## Slide 9
31Р ЯМР спектры аксиальных производных
Рисунок 3. 31P ЯМР спектры изученных соединений в CDCl3

## Slide 10
Спектральные свойства Ph8Pyz4CAP(OAr)2
Corrolazine Ph8Pyz4CAP(OAr)2 -OAr= | CH2Cl2 |  |  |  |  |  | Toluene |  |  | THF |  |  |  | DMSO
 | λQ, nm | λem, nm | Stokes Shift, cm-1 | Φfl | τfl, nm |  | Φfl | τfl, ns |  | Φfl | τfl1, ns | τfl1, ns |  | Φfl
-OH | - | - | - | - | - |  | 0.18 | 2.59 |  | 0.04 | 0.61 | 2.58 |  | 0.03
-OPh | 655 | 667 | 274 | 0.21 | 3.40 |  | 0.20 | 3.05 |  | 0.31 | 3.29 | - |  | 0.16
-OPhOH | 654 | 663 | 208 | 0.15 | 2.55 |  | 0.19 | 2.42 |  | 0.05 | 0.59 | 2.24 |  | 0.01
-OPhNMe2 | 653 | 661 | 185 | ≈0 | - |  | ≈0 | - |  | 0.03 | - | - |  | ≈0
Рисунок 4. Спектры поглощения (сплошные) и испускания аксиальных производных в CH2Cl2
Таблица 1. Спектральные характеристики аксиальных производных в различных средах

## Slide 11
Электронная структура Ph8Pyz4CAP(OAr)2
Рисунок 5. Диаграмма молекуларнях орбиталей Ph8Pyz4CAP(OAr)2
Рисунок 6. Теоретические (черный) и экспериментальные спектры поглощения изученных соединений

## Slide 12
Влияние кислоты на флуоресценцию Ph8Pyz4CAP(OAr)2
Рисунок 7. Слева – зависимость квантового выхода флуоресценции от концентрации трифторуксусной кислоты в CH2Cl2; справа – пример спектральных изменений в процессе титрования Ph8Pyz4CAP(OPhNMe2)2

## Slide 13
Влияние основания на флуоресценцию Ph8Pyz4CAP(OAr)2
Рисунок 7. Слева – зависимость квантового выхода флуоресценции от концентрации DBU в CH2Cl2; справа – пример спектральных изменений в процессе титрования Ph8Pyz4CAP(OPhOH)2

## Slide 14
“Переключаемость” флуоресценции Ph8Pyz4CAP(OAr)2
1
1
2
1
2
2
Рисунок 8. Обратимые изменения квантового выхода флуоресценции в зависимости от содержания кислоты или основания в среде CH2Cl2

## Slide 15
Фотосенсибилизационные свойства Ph8Pyz4CAP(OAr)2
Рисунок 9. Спектральные изменения ловушки (ДФБФ) в присутствии фотосенсибилизаторов в ТГФ под действием облучения: A – Ph8Pyz4CAP(OH)2; B – Ph8Pyz4CAP(OPh)2; C – Ph8Pyz4CAP(OPhOH)2; D- Ph8Pyz4CAP (OPhNMe2)2
Corrolazine | ΦΔ |  | 
[Ph8Pyz4CAP(OAr)2] -OAr = | THF | Toluene | DMSO
-OPh | 0.55 | 0.68 | 0.59
-OPhOH | 0.10 | 0.59 | 0.27
-OPhNMe2 | 0.04 | 0.11 | 0.14
Standard (ZnPc) | 0.53 | 0.58 | 0.67
Рисунок 10. Изменение кинетики разрушения ДФБФ в присутствии Ph8Pyz4CAP (OPhNMe2)2 при облучении после добавления кислоты
Таблица 2. Значения квантовых выходов синглетного кислорода

## Slide 16
Особенности синтеза Ph8CAP(OH)2
Схема 3. Способы получения Ph8CAP(OH)2

## Slide 17
Синтез Ph8CAP(OAr)2. Фенокси-производное
Схема 4. Способы получения Ph8CAP(OPh)2
[Ph8CAP(OH)]+
Рисунок 11. LDI-TOF реакционной смеси после разделения
[Ph8CAP(OPh)]+

## Slide 18
Синтез Ph8CAP(OAr)2. п-гидроксифенокси-производное
Схема 5. Способ получения Ph8CAP(OPhOH)2
[Ph8CAP(OH)]+
[Ph8CAP(OPhOH)]+
[Ph8CAP(OPhOH) - OH]+

## Slide 19
Синтез Ph8CAP(OAr)2. п-(диметиламино)фенокси-производное
Схема 6. Способы получения Ph8CAP(OPhNMe2)2
[Ph8CAP(OH)]+
[Ph8CAP(OPhNMe2)2 – 3Me]+
[Ph8CAP(OPhNMe2)]+

## Slide 20
Спектральные различия Ph8Pyz4CAP и Ph8CAP
Q bands – 655, 602 nm
B band – 454 nm
CT – 420 nm
Q bands – 633, 590 nm
B band – 440 nm
CT – нет

## Slide 21
Причины нестойкости арилокси-замещенных Ph8CAP(OAr)2
Акцепторная природа пиразиновых фрагментов приводит к увеличению прочности связывания арилоксидных фрагментов
δPyz+
δPyz-
δPh+
δPh-
Более донорный октафенил-замещенный корролазин способен к прямой реакции с фенолами за счет менее прочного связывания аксиальных лигандов, однако, при малейших следах воды в растворителе происходит быстрый гидролиз
Атом | Заряд по Малликену
P | 1.195
O axial | -0.315
Атом | Заряд по Малликену
P | 0.723
O axial | -0.461

## Slide 22
Заключение
В ходе данной работы:
Был синтезирован ряд пиразин-аннелированных корролазинов фосфора (V), несущих в аксиальном положении арилоксидные группы
Изучены их общие спектральные свойства
Выявлена чувствительность и «переключаемость» их флуоресцентных свойств под влиянием кислот или оснований
Определена способность к генерации синглетного кислорода
Была предпринята попытка синтеза октафенил-замещенных корролазинов фосфора, несущих в аксиальном положении арилоксидные группы
Выявлена неустойчивость таких производных и склонность к быстрому гидролизу
Показано влияние пиразинового аннелирования на устойчивость и спектральные свойства полученных комплексов

## Slide 23
Благодарности
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № 20-53-26004)
Лаборатория синтеза и исследования порфиразиноидов
Кафедра органической химии ИГХТУ
Благодарю за внимание!