## Slide 1
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова
Российской академии наук
«Аксиально-координированные триады на основе порфирината олова (IV): синтез и спектрально-флуоресцентные свойства»
Выполнил: Лебедев Иван Сергеевич
Руководитель: д-р хим. наук, проф. Мамардашвили Н.Ж.
Иваново, 2022

## Slide 2
Введение
Области применения:
катализ
оптоэлектроника
разделение и хранение
веществ
медицинская химия
=
R = H, Br, I
hv, pH, T, η
hv, pH, T, η
контролируемые флуоресцентные
свойства

## Slide 3
Цель работы
Получение и исследование спектрально-флуоресцентных свойств аксиально-координированных триад на основе порфирината олова (IV) и ксантеновых красителей
Задачи:
Синтез порфирината олова (IV) и
аксиально-координированных триад на его основе
Идентификация и установление спектральных
характеристик полученных соединений
Анализ зависимости флуоресцентных свойств:
Температуры
Вязкости
Кислотности среды
Объекты исследования:
5,15-дифенил-10, 20-ди(4-пиридил)-дигидрокси-
порфиринат олова (IV)
R : H – флуоресцеин, Br – эозин, I – эритрозин

## Slide 4
Синтез и идентификация объектов исследования
Soret band
II
I
5,15-дифенил-10, 20-ди(4-пиридил)-дигидрокси-порфиринат олова (IV)

## Slide 5
Синтез и идентификация объектов исследования
Vis H2(Ph)2(Pyr)2P (DMF)
λmax, нм (ε×10-5): 415(3.88),
511 (0.171), 545 (0.066), 589 (0.055), 644 (0.04)
I
II
III
IV
II
III
IV
Soret band
Vis Sn(OH)2(Ph)2(Pyr)2P (DMF)
λmax, нм (ε×10-5): 424(3.37),
559(0.153), 598 (0.0771)
MS (MALDI-TOF) (m/z) = 767.02 (767.44)
1H-NMR(δ, ppm, 500 MHz, CDCl3):
-2.81 (s, 2H, -NH, pyrrole, int)
1H-NMR(δ, ppm, 500 MHz, DMSO-D6):
-6.17 (s, 2H, -OH, axial)
5,15-дифенил-10, 20-ди(4-пиридил)-дигидроксипорфиринат олова (IV)

## Slide 6
Синтез и идентификация объектов исследования
Триады порфиринат олова(IV)-ксантеновый краситель

## Slide 7
Синтез и идентификация объектов исследования
Триады порфиринат олова(IV)-ксантеновый краситель
I
II
Soret band
 | λmax, нм (ε×10-5) |  | 
 | Soret | II | I
SnP | 424(3.37) | 559 (0.153) | 598 (0.0771)
SnP-(Fluorescein)2 | 426 (2.14) | 559 (0.134) | 598 (0.0653)
SnP-(Eosin)2 | 426 (2.17) | 543 (0.151) | 598 (0.0379)
SnP-(Erythrosine)2 | 426 (2.20) | 551 (0.198) | 599 (0.0308)
B0
1H-NMR (500 MHz, DMSO-d6):
Δδ = δtriad - δdye , ppm
Δδ H1 = -3.84
Δδ H2 = -3.28
Δδ H3 = -2.87
Δδ H4 = -2.09
Δδ H1 = -3.92
Δδ H2 = -3.62
Δδ H3 = -3.27
Δδ H3 = -2.17
Fluorescein
Eosin

## Slide 8
Флуоресцентные свойства
Температурная зависимость
SnP-(Fluorescein)2 |  | SnP-(Eosin)2 |  | SnP-(Erythrosine)2 | 
λex , nm | λem , nm | λex , nm | λem , nm | λex , nm | λem , nm
425 | 605/660 | 425 | 605/660 | 425 | 605/660
520 | 551 | 538 | 557 | 550 | 567
SnP-(Eosin)2, DMF,
λex = 538 nm, λem = 557 nm
hv1
hv2

## Slide 9
Флуоресцентные свойства
Влияние вязкости среды
SnP-(Fluorescein)2, DMF,% : Glycerol, %
λex = 520 nm, λem = 551 nm
Уменьшение полярности растворителя
Передача энергии молекулам глицерина

## Slide 10
Флуоресцентные свойства
Влияние вязкости среды
SnP-(Erythrosine)2, CH2Cl2, % : Vaseline oil
λex = 550 nm, λem = 588 nm
1.05
1.15
Уравнение
Фёрстера-Гофмана
0.75

## Slide 11
Флуоресцентные свойства
Влияние кислотности среды
SnP-(Fluorescein)2, DMF:H2O HCl/KOH
СН+/OH- = 10-7-10-6 моль/л
λex = 425 nm
λex = 520 nm

## Slide 12
Перспективы развития работы
Определение геометрических, электронных и энергетических параметров диаксиальных комплексов в основном и возбужденном состоянии с помощью квантово-химических расчетов
Анализ конформационной подвижности и оценка влияния конформации флуорофора и макроцикла на электронные свойства комплексов
Синтез полипорфириновых массивов различного строения на основе полученных диаксиальных комплексов
, где
Гидродинамическое приближение в рамках теории Крамера:

## Slide 13
Выводы
Проведен синтез 5,15-дифенил-10, 20-ди(4-пиридил)-дигидроксипорфирината олова (IV), а также аксиально-координированных триад на его основе с ксантеновыми красителями различной природы
Выполнена идентификация (ЭСП, МС, 1Н-ЯМР) и определены важнейшие спектральные характеристики полученных соединений
Исследованы флуоресцентные свойства и установлены критерии чувствительности флуоресценции аксиально-координированных триад к температуре, вязкости и кислотности среды
Спасибо за внимание!