## Slide 1: ЭТИОПОРФИРИН ХЛОРИДА ИНДИЯ: ПОЛУЧЕНИЕ, ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Г.Л. Пахомов*1.2, Е.Д. Рычихина1, П.А. Стужин1
1Ивановский государственный химико-технологический университет
2Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород
*e-mail: pakhomov@ipmras.ru

## Slide 2
Металлокомплексы этиопорфирина (EtioP):
природные и синтетические макрогетероциклы
Cвободные основания нестабильны.
В природе известны или синтезированы:
EtioP+переходный металл (Ni, Co, Cu), c экстралигандом VO, TiO, Co(III)Cl, Fe(III)Cl…
п
е
т
р
о
п
о
р
ф
и
р
и
н
ы
чередование Me/Et – I, II, III, IV
«изомерный» эффект в твердой фазе – есть!

## Slide 3
Ранее была изучена корреляция
«региоизомерия  спектры / морфология / проводимость» вакуумно-осажденного слоя комплекса EtioP c NiII и CuII
В продолжение работ по комплексам хлорида индия(III) c фталоцианином*, хлорином/феофорбидом**, и для сравнения с результатами по Metal-EtioP-I,II,III*** решили:
получить и поисследовать фотоэлектрические характеристики InCl-EtioP-I
* V.V. Travkin, P.A. Stuzhin, A.I. Okhapkin, S.A. Korolyov,
G.L. Pakhomov “Organic tandem Schottky junction cells with
high open circuit voltage” Synthetic Metals 212 (2016) 51
** E.D. Rychikhina, S.S. Ivanova, Y.V. Romanenko, O.I. Koifman,
P. A. Stuzhin “Indium complexes of chlorin e6 trimethyl
ester and methylpyropheophorbide a: Synthesis and photophysical
characterization” Polyhedron 2171 (2022) 115743
***) O.I. Koifman, E.D. Rychikhina, P.A. Yunin, A.I. Koptyaev, Yu.I. Sachkov and G.L. Pakhomov, Vacuum-deposited petroporphyrins: Effect of regioisomerism on film morphology. Colloids and Surfaces A 648 (2022) 129284

## Slide 4
Характеризация молекулы
Фото порошка в микроскоп
Особенности:
Растворимость – лучше чем у Ni(Cu)-EtioPs
Очень небольшая относительная интенсивность Q-полос, 5%
относительно Сорэ в растворе и 16% в пленке
Слабое «красное» смещение полос при агрегации в плёнку (<10 nm)
Контроль чистоты и идентичности

## Slide 5
Спектры пропускания (ЭСП)
InCl-EtioP-I в растворах и пленках отличаются от близкородственных, условно плоских этиопорфиринов никеля(II) и меди(II)
Комплекс устойчив при хранении на воздухе, сублимации, освещении.

## Slide 6
FT-IR спектр тонкой сублимированной пленки выглядит
гораздо хуже, но в целом – похож…
InCl-EtioP-I
Сравнение порошкового XRD после синтеза с расчетным по данным об элементарной ячейке (CIF-файл)

## Slide 7
Parameter | Value
Formula | C32H32ClInN4
CCDC | 2178244
System, Z | Tetragonal, 4
Space group | I 4/m
T, K | 100(2)
A, Å | 13.1080(2)
B, Å | 13.1080(2)
C, Å | 20.9705(6)
Α, ° | 90
Β, ° | 90
Γ, ° | 90
V, Å3 | 3603.14(15)
Dx, g·cm-3 | 1.148
Μ, mm-1 | 0.752
Absorption T Tmin/Tmax | 0.425 / 1.000
Absorption correction | Gaussian
F(000) | 1272
Size, mm | 0.591 × 0.286 × 0.084
Diffractometer / Radiation / Monochromator / Scan | Rigaku XtaLab, MM003, P200K / MoKα, λ= 0.71073 Å / MicroMax-003 / ω scans
Range of θ, ° | 4.398 - 26.362
Молекулы
InCl-EtioP-I
имеют форму
зонтика и образуют необычную элементарную ячейку

## Slide 8
Каждый такой слой молекул образует квадратную сетку с одинаковой ориентацией аксиального лиганда (атома хлора), следующий слой молекул имеет инвертированную ориентацию и сдвинут таким образом, что атомы хлора попадают в пустоты квадратной сетки, образованной молекулами первого слоя
В кристалле InCl-EtioP-I можно выделить 2D-структуру, образованная молекулами, нормали к плоскостям которых направлены вдоль оси c. В этом направлении наблюдается закономерное чередование ориентаций молекул, которое можно представить в виде плотно упакованных слоев

## Slide 9
Слой получается рентгеноаморфным на обычных подложках, но не на металлизорованной
Здесь есть дифракционные максимумы совпадающие с порошковыми, и морфология слоя другая (огранка) 
on Si
on Ni
Есть ли дальний порядок в PVD-слое?

## Slide 10
Ni-EtioP-II
Холодный кремний
Горячий кремний

## Slide 11
«Горячие» Сu-EtioP -III, -II, -I
sym=Cs
sym=D2h
sym=C4h

## Slide 12
Измерения в планарных ячейках
Вольтамперные характеристики (ВАХ): измерение удельной проводимости, ТЗП и фотопроводимости в симметричной геометрии
Узкополосная фильтрация: оценка вклада полос поглощения InCl-EtioP-I в фототок
simulated sunlight

## Slide 13
Измерения в сэндвичевых структурах: ячейки Шоттки
Оценка энергий граничных орбиталей
из ЦВА+ЭСП:
анод
IV квадрант ВАХ (режим ФВЯ):
p-тип, стабильный эффект (>InClPc)
почти нет разницы плотностей фототоков при освещении в области оч.сильной полосы Сорэ и оч.слабого дублета Q-полос !

## Slide 14
Измерения в сэндвичевых структурах: ячейки Шоттки
Спектры ВКЭ/EQE
Вероятное объяснение  разные механизмы
релаксации экситонного состояния (локализация?)
в аггрегированных молекулах при наличии дрейфового/диффузного тока…
Толщинная зависимость + измерения в планаре: фотогенерация носителей заряда эффективнее для фотонов поглощенных в области слабых Q-полос
Симбатный профиль EQE,
 но амплитуда пиков в области 530-580 нм - выше

## Slide 15
Измерения в сэндвичевых структурах: NEP
noise spectral density, A/Hz
spectral responsivity, A/W
1012 cm W/Hz
https://doi.org/10.1016/j.mattod.2021.08.00
сравнение с другими фотодетекторами:

## Slide 16
Некоторые данные по InCl-EtioP-I в растворе и пленке
Molecular weight | 626,94
Sublimation temperature, oC | 210…215
Absorption maxima absmax, nm in DMF in chloroform in film | 405(vs),~503(vw), 538(w), 577(w) 405(vs),~500(vw), 543(w), 579(w) 415(vs),~505(vw), 548(m), 582(m)
Emission maxima emmax, nm (ex=550) in DMF | 578 (Q1), 632 (Q)
Fluorescence quantum yield (in DMF), ΦF(a) | 0.0098
Singlet oxygen quantum yield (in acetone), Ф∆ | 0.30
Specific conductivity of films (lateral), Ohm-1cm-1 dark illuminated, 1sun | 3.0×10-11 1.7×10-8
Eact, eV(b) | 0.4
Voc, V(c) | 0.98
Jsc, mA/cm2(c) | 0.019
Iphoto/Idark at -0.2V(c) | ~106
(a) excitation at 550 nm (b) calculated from  = o exp(-Eact/kT) (c) measured in the glass/ITO/InCl-EtioP-I(70nm)/Al cell under 1sun illumination vs – very strong, w – weak, m – medium, vw – very weak | 
ELUMO=2.9 eV (CV) Egap=2.2 eV EHOMO=5.1 eV
NEP = 10-12 Вт Гц-½

## Slide 17
Спектры эмиссии и возбуждения люминесценции:
квантовый выход ΦF = 0.01
времена жизни ФЛ = не измеряемы (оч.короткие)
квантовый выход синглетного кислорода: Ф∆ = 0.30
Тенденция:
быстрая неизлучательная релаксация InCl-EtioP-I*  эффективная генерация свободных носителей заряда  фотопроводимость / параметры преобразования в ФВЯ

## Slide 18
В ы в о д ы
Получен и полностью характеризован новый комплекс хлорида индия (III) c этиопорфирином-I (РСА, ЭСП, ИК, NMR, MALDI, ФЛ, ΦF, ΦΔ, ЦВА + РФА, AСМ, СЭМ, , Еact, Uoc/Jsc, EQE, NEP/D*).
Но - нет теор.расчета (DFT?) и τr , т.е. объяснения поведения полос поглощения в ЭСП и EQE – ждём…
Получены тонкие пленки методом термического испарения в вакууме (в планах – из раствора), изучена их морфология и фотоэлектрические характеристики.
В простых однослойных структурах (получены целиком в вакууме) с барьером Шоттки «InCl-Etiop-I/Al» при освещении в ближнем УФ измерена достойная величина обнаружительной способности 1012 Джонсов.

## Slide 19
Б л а г о д а р н о с т и
Слушателям за внимание !
ЦКП ИФМ РАН:
оборудование
«Хлорофиллоподобные
биоматериалы как донорные компоненты гибридных
солнечных батарей»
Финансирование:
проект №20-13-00285
Коллегам:
Андрею Коптяеву (нанесение)
Владу Травкину (ячейки)
Павлу Юнину (РФА)
Юрию Сачкову (АFМ, WLI)
Дмитрию Мастерову (SEM)
Ивану Никитину (ЦВА)
и Николаю Сомову, ННГУ (РСА)
Александру Станиславовичу Семейкину
(синтез)