## Slide 1
Шлыков Иван
Подход к постфункционализации
МОКП UiO-66 с использованием
фосфонат‐замещенного порфирина
ICPC-14 Серебряный Плес
2022

## Slide 2
Хранение газов
Адресная доставка лекарств
Области применения МОКП
ChemCatChem. 2019. Vol. 11, № 3. P. 899–923.
Chem. Soc. Rev. 2009. Vol. 38, № 5. P. 1294–1314.
Appl. Mater. Interfaces. 2020. Vol. 12, № 40. P. 44447–44458.
Гетерогенный катализ
лекарство
МОКП
Выделение активного вещества

## Slide 3: Строение МОКП типа UiO
Zr6O4(OH)4(COO)12
UiO – University in Oslo
Coord. Chem. Rev. 2017. Vol. 343. P. 1–24.
Успехи химии. 2022. Т. 91. № 4.
Обозначение цветов: полиэдр ZrO8 - розовый, атомы О – красный, атомы С – серый
Линкер:

## Slide 4: МОКП на основе порфиринов
Nature Com. 2021. Vol. 12, № 1. P. 1-9.
Coord. Chem. Rev. 2021. Vol. 429. P. 213615.
PCN - porous coordination network
MOF - metal−organic framework
TCPP - tetracarboxyphenylporphyrin

## Slide 5
Гибридный материал
Высокая стабильность
Применение в катализе
Возможность регенерации
Пост-синтетическая модификация
Цель - разработка похода к синтезу гибридных материалов, полученных в ходе пост-синтетической модификации UiO-66 фосфонат-замещенными порфиринами.
hν

## Slide 6: Синтез и РЭМ UiO-66
Удельная площадь поверхности - 1181 м2/г
Размер кристаллитов ~ 130 нм
Журнал неорганической химии 2021. Том 66. № 2. P. 193-201

## Slide 7: Cинтез Ni-H8TPPP

## Slide 8: Реакция кросс-сочетания
Субстрат | Pd(OAc)2 | Лиганд | HPO(OEt)2 | NEt3 | Расвори-тели | Выход, %
Ni-TPPBr4 | 10 моль% | PPh3, 30 моль% | 14.1 экв | 6 экв | EtOH | 0*
H2-TPPBr4 | 112 моль% | DPPF, 224 моль% | 167 экв | 19 экв | Tol/EtOH (1:1) | 15
Ni-TPPBr4 | 60 моль% | DPPF, 120 моль% | 90 экв | 10 экв | Tol/EtOH (1:1) | 28
Ni-TPPBr4 | 125 моль% | DPPF, 125 моль% | 120 экв | 60 экв | Tol/EtOH (4:1) | 33
*Субстрат оказался нерастворим

## Slide 9: Синтез гибридного материала и спектры диффузного отражения

## Slide 10: РЭМ и РФА Ni-H8TPPP@UiO-66
Размер кристаллитов ~ 100 нм
Удельная площадь поверхности – 612 м2/г
UiO-66 теоретический (из монокристалла) : Cryst. Growth Des. 2014. Vol. 14, № 11. P. 5370–5372.

## Slide 11: ТГА Ni-H8TPPP@UiO-66
Массовая доля порфирина ~ 18%

## Slide 12: ИК Ni-H8TPPP и Ni-TPP

## Slide 13: ИК Ni-H8TPPP@UiO-66

## Slide 14: Выводы
1. Разработан метод пост-синтетической модификации металл-органического координационного полимера UiO-66 с использованием фосфонат-замещенного порфирина 2. Гибридный материал охарактеризован физико-химическими методами анализа
3. Установлено, что полученный гибридный материал проявляет высокую термическую стабильность, сопоставимую с исходным UiO-66
4. Предложен мотив связывания фосфонатной группы с гексаядерными кластерами циркония

## Slide 16: Благодарности
К.х.н. И.Н. Сенчихину (ИФХЭ РАН) за выполнение термогравиметрического анализа и микроскопии;
К.х.н. А.А. Синельщиковой (ИФХЭ РАН) за регистрацию дифрактограмм материалов;
К.х.н. Л.И. Деминой (ИФХЭ РАН) за регистрацию и интерпретацию данных ИК;
С.Ю. Котцову (ИОНХ РАН) за определение удельной площади поверхности материала методом БЭТ.

## Slide 17
Спасибо за внимание!