## Slide 1: (3.2.2)ЦИКЛАЗИНЫ КАК ОСНОВА НОВЫХ МАКРОЦИКЛОВ И БИОСОВМЕСТИМЫХ ФЛУОРЕСЦЕНТЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
м.н.c. ИФАВ РАН Стариков А.C.
e-mail: andreistarikov1994@mail.ru
Кострома, «Серебренный плес», 2022

## Slide 2
2
(3.2.2)циклазины
Нумерация цикла и химические сдвиги ЯМР (3.2.2)циклазина
УФ- спектры некоторых
(3.2.2)циклазиновых производных
ЦВВА для некоторых
(3.2.2)циклазиновых производных
*Shigemitsu Y. et al. // J. Phys. Chem. A., 2012. Vol. 116, № 36. P. 9100–9109
* Dr. Erich Kleinpeter, Dr. Andreas Koch et al. // EurJOC., 2022. Vol. 22, № 8. e202101362

## Slide 3
(3.2.2)циклазины
3
Структура мирмикаринов
Структура власуламина А
*Wu Z. et al. Org. Lett. American Chemical Society, 2018. Vol. 20, № 23. P. 7567–7570
*Schröder F. et al. // Tetrahedron. 1996. Vol. 52, № 43. P. 13539–13546

## Slide 4
Синтез производных (3.2.2)циклазинов
4
2-Alk-Py

## Slide 5
Данные рентгеноструктурного анализа
4a
4e
3b
7f
7g
7h
7b(Cl)
5

## Slide 6
Фотофизические свойства 1,2-дициано(3.2.2)циклазинов
Шифр | R1 | R2
7a | H | H
7b | H | tBu
7c | Me | H
7d | Et | H
7f | nBu | H
7a(Cl) | Cl | H
7b(Cl) | Cl | tBu
6
* A.S. Starikov et al. Eur. J. Org. Chem., 2020, 36, 5852–5856.

## Slide 7
Шифр | R1 | R2 | Поглощение 1 (lg ε), нм MePh | Поглощение 2 (lg ε), нм MePh | Излучение нм MePh | Стоксов сдвиг, см-1 MePh | ΔΦf(MePh)% | ΔΦf(DMSO)%
7a | -H | -H | 356(4.17) | 435(4.00) | 459 | 1202 | 28 (±3) | 19 (±2)
7b | -H | -tBu | 370(4.34) | 435(4.10) | 459 | 1202 | 27 (±3) | 19 (±2)
7c | -Me | -H | 348(4.27) | 446(4.09) | 469 | 1100 | 19 (±2) | 18 (±2)
7d | -Et | -H | 345(4.25) | 443(4.07) | 469 | 1251 | 16 (±2) | 16 (±2)
7f | -nBu | -H | 328(4.21) | 443(4.08) | 469 | 1251 | 14 (±1) | 16 (±2)
7a(Cl) | -Cl | -H | 364(4.19) | 449(3.97) | 476 | 1263 | 4 (±0.4) | 5 (±0.5)
7b(Cl) | -Cl | -tBu | 357(4.18) | 449(4.00) | 476 | 1263 | 4 (±0.4) | 3 (±0.3)
Фотофизические свойства 1,2-дициано(3.2.2)циклазинов
7
1,2-дициано(3.2.2)циклазины (7)

## Slide 8
Фотофизические свойства (3.2.2)циклазин-1,2-дикарбоновых кислот
и их водорастворимых натриевых солей
Шифр | R1 | R2
5a | H | H
5b | H | tBu
5c | Me | H
5d | Et | H
5e | nPr | H
5f | nBu | H
Шифр | R1 | R2
6a | H | H
6b | H | tBu
6c | Me | H
6d | Et | H
6e | nPr | H
6f | nBu | H
8

## Slide 9
9
№ | R1 | R2 | Abs.1(lgε) nm | Abs.2(lgε) nm | Emiss. (nm) | Stokes shift (cm-1) | ΔΦf (DMSO), %
6a | -H | -H | 329 (4.39) | 418(4.19) | 458 | 2089 | 20 (±2)
6b | -H | -tBu | 336 (4.31) | 413 (4.24) | 456 | 2283 | 27 (±3)
6c | -Me | -H | 322 (4.34) | 424 (4.16) | 474 | 2488 | 15 (±2)
6d | -Et | -H | 321 (4.34) | 421(4.09) | 472 | 2567 | 24 (±2)
6e | -nPr | -H | 335 (4.36) | 423 (4.12) | 472 | 2454 | 15 (±2)
6f | -nBu | -H | 335 (4.40) | 421 (4.11) | 472 | 2567 | 16 (±2)
№ | R1 | R2 | Abs.1(lgε) nm | Abs.2(lgε) nm | Emiss. (nm) | Stokes shift (cm-1) | ΔΦf (H2O), %
6a | -H | -H | 324(4.11) | 414 (4.02) | 454 | 2128 | 13 (±1)
6b | -H | -tBu | 328(4.09) | 414(4.05) | 456 | 2225 | 15 (±1)
6c | -Me | -H | 320(4.12) | 424 (4.04) | 478 | 2664 | 10 (±1)
6d | -Et | -H | 320(4.10) | 422(4.01) | 476 | 2688 | 11 (±1)
6e | -nPr | -H | 319(4.15) | 421(4.01) | 477 | 2789 | 10 (±1)
6f | -nBu | -H | 319(4.08) | 425(4.06) | 480 | 2696 | 11 (±1)
DMSO
H2O
№ | R1 | R2 | Abs.1(lgε) nm | Abs.2(lgε) nm | Emiss. (nm) | Stokes shift (cm-1) | ΔΦf (DMSO), %
5a | -H | -H | 329 (4.54) | 415 (4.24) | 455 | 2118 | 30 (±2)
5b | -H | -tBu | 336 (4.46) | 413 (4.14) | 455 | 2235 | 29 (±2)
5c | -Me | -H | 322 (4.35) | 422 (4.10) | 473 | 2555 | 15 (±1)
5d | -Et | -H | 321 (4.34) | 421 (4.05) | 471 | 2522 | 16 (±2)
5e | -nPr | -H | 321 (4.34) | 423 (4.05) | 473 | 2499 | 22 (±2)
5f | -nBu | -H | 335 (4.29) | 423 (4.01) | 473 | 2499 | 18 (±2)
DMSO
Фотофизические свойства серии (3.2.2)циклазин-1,2-дикарбоновых кислот
и их водорастворимых натриевых солей

## Slide 10
Общая токсичность на культурах SH-SY5Y и HeLa
Шифр | SH-SY5Y IC50, мкМ (72 ч) | HeLa IC50, мкМ (72 ч)
5a | >500 | >500
5b | 107±21 | 168
5c | 259,±31 | >500
5d | 224±24 | >400
5e | 227±23 | >400
5f | 215±26 | >400
6a | >500 | >500
6b | 62±15 | 38
6c | 367±34 | >500
6d | 247±31 | >400
6e | >500 | >400
6f | 198±30 | 318
Культура клеток SH-SY5Y
Культура клеток HeLa
10

## Slide 11
Внутриклеточная флуоресценция на культуре HeLa
А
Б
В
11
HeLa/6f
6a
6b
6c
6d
6e
6f

## Slide 12
Редокс-устойчивость 1,2-дициано(3.2.2)циклазинов
ЦВА на примере 7e
Шифр | R1 | R2
7a | -H | -H
7b | -H | -tBu
7c | -Me | -H
7d | -Et | -H
7e | -nPr | -H
7f | -nBu | -H
12

## Slide 13
Реакционная активность С4-положения (3.2.2)циклазинового остова
13
4a
4a(Ac), 68%
Побочное хлорирование
Прямое хлорирование
Ацилирование

## Slide 14
Метод квантово-химического моделирования
14
5a
декарбоксилированный 5a
7a
7a(Cl)
Данные структуры по РСА
Поверхности средней локальной энергии ионизации ῙS(r)

## Slide 15
Окислительное арильное сочетание
15
РСА
РСА

## Slide 16
16
Фотофизические свойства
Поглощение
Флуоресценция
ΦF (MePh) =27%
ΦF (MePh) =38%
ΦF (MePh) =30%

## Slide 17
Редокс-устойчивость продуктов сочетания
17

## Slide 18
Синтез суб(3.2.2)циклазиноцианинов
[M]-
18
1H ЯМР (DMF d7, δ, м.д., J, Гц): 8.82 (1H, д, 3JHH = 4.2, 7-H);
8.17 (3H, м, 4, 5, 6-H); 7.56- 7.87 (5H, м, 9-13-H).

## Slide 19
Синтез суб(3.2.2)циклазиноцианинов
19
Поверхности средней локальной энергии ионизации ῙS(r)

## Slide 20
Спектральные и электрохимические свойства
10
(UV)
20
Электрохимические данные
Спектральные данные
-0,768
0,309
0,501
ΦF (ДМСО) =11%
-0,768
0,309
0,501

## Slide 21
На основе (3.2.2)циклазинового гетероцикла получена серия производных, включающая 1,2-дикарбонитрилы, 1,2-диэфиры, 1,2-дикарбоновые кислоты и натриевые соли на их основе;
На основе полученных соединений проведены реакция макроциклизации с получением ранее неописанных макроциклов и реакция окислительного арильного сочетания с получением коваленто-связанных олигомерных аддуктов;
Полученные соединения являются сине-зелеными флуорофорами с перспективой применения в биологических системах и OLED- устройствах.
Выводы
21

## Slide 22
Дубининой Т. В., к.х.н. ИФАВ РАН и Химического Факультета МГУ
Пушкареву В. Е., д.х.н., г.н.с., заведующий ЛФиА ИФАВ РАН
Тараканову П. А., к.х.н., с.н.с. ИФАВ РАН
Калашникову В. В., к.х.н., с.н.с. ИФАВ РАН
Бородачеву А. В., н.с. ИФАВ РАН
Казаченко В. П., с.н.с. ИФАВ РАН
Яркову А.В., к.х.н. ИФАВ РАН
Косову А.Д., к.х.н. Химического Факультета МГУ
Коневу Д.В., к.х.н. ИПХФ РАН
Симонову С.В., к.ф.-м.н. ИФТТ РАН
Черняку А.В. к.х.н. ИПХФ РАН
Слесаренко Н.А. ИПХФ РАН
22
Выводы
грант № 1773-10413
грант № 19-03-01038А
грант № 21-73-20016