## Slide 1: Получение и физико-химические свойства комплексов Si(IV) с октафенилзамещенными порфиразином и корролазином
Ивановский государственный химико-технологический университет
Иваново 2022
Рычихина Е.Д., Иванова С.С.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 20-53-26004 Чехия_a)

## Slide 2: Актуальность
Ф∆* 0.48 0.61 0.43
*Zhang, X. F., & Rong, Y. (2011). J. Photochem. Photobiol. A: Chem, 222(1), 141–145.
Применение:
ФДТ;
Фотовольтаика;
Фотокатализ;
Фотоиммунотерапия.
*Coordination Chemistry Reviews, 285, 2015, 52-64
*Org. Biomol. Chem., 2021, 19, 1168-1190
Электронные спектры поглощения Et3SiOSi(IV)TBC, P(V)TBC и Cl2Si(IV)Pc в ДМФА
Zhang, X. F. (2015). Coord. Chem. Rev. Vol. 285, pp. 52–64.

## Slide 3
Объекты исследования
R=H или tBu

## Slide 4
Si(IV) комплекс дигидрокси(октафенилпорфиразина)
MALDI-TOF MS в CH2Cl2
[M+H]+
[M+H]+
CH2Cl2
R=H, (OH)2-SiPh8Pz: 22 %
R=tBu, (OH)2-Si(tBu)Ph8Pz : 30 %

## Slide 5
Соединение | Растворитель | Стандарт | 𝜆abs, нм | 𝜆f, нм (∆𝜆, нм) | Сдвиг Стокса, 𝜈ss, см-1 | ФaF±0.02 | Фb∆±0.02
(OH)2-SiPh8Pz | THF | ZnPc (ФF=0.33, Ф∆=0.53) | 624 | 631 (7) | 177,8 | 0,034 | -
 | DMF | ZnPc (ФF=0.30, Ф∆=0.56) | 624 | 633 (9) | 227,9 | 0,023 | 0,044
a - 𝜆ex = 590 нм
b – метод основан на разложении ловушки синглетного кислорода 1,3-дифенилизобензофурана (ДФИБФ)
Фотофизические и фотохимические свойства
5

## Slide 6
Purple fraction
Выход 2 %.
Rf = 0,83 (Al2O3, CH2Cl2)
MALDI-TOF MS в CH2Cl2
????
6

## Slide 7
Si(IV) комплексы октафенилзамещенных корролазина и порфиразина
Соединение | Выход, % | 𝜆Q, нм | 𝜆Сорэ, нм | Rf
(Pr3SiO)2-SiPh8Pz | 5,34 | 621, 567 | 374 | 0,81 (Al2O3,CH2Cl2: Петр. эфир, 1:1)
(Pr3SiO)2-Si(tBu)Ph8Pz | 40,3 | 630, 577 | 379 | 0,83 (Al2O3,CH2Cl2: Гексан, 40:60)
(Pr3SiO)2-SiPh8Cz | 22,4 | 636, 588 | 437 | 0,71 (Al2O3,CH2Cl2: Петр. эфир, 1:1)
CH2Cl2
R=H или tBu
7
(Pr3SiO)2-SiPh8Pz: 5 %
(Pr3SiO)2-Si(tBu)Ph8Pz : 40%
(Pr3SiO)2-SiPh8Cz: 22 %
(Pr3SiO)2-Si(tBu)Ph8Cz : 0 %
Hasan Raboui, et al. Inorganic Chemistry 2018 57 (9), 5174-5182

## Slide 8
ИК спектры и MALDI-TOF масс-спектры
[M]-
[M]+
[M-OSiPr3]-
[M]-
[M-OSiPr3]-
MALDI-TOF MS в CH2Cl2

## Slide 9
1H ЯМР (OSiPr3)-SiPh8Cz в CDCl3
ЯМР
1H ЯМР (OSiPr3)2-SiPh8Pz в CDCl3

## Slide 10
Соединение | (OH)2-SiPh8Pz | (OSiPr3)2-SiPh8Pz | (OSiPr3)2-Si(tBu)Ph8Pz | (OSiPr3)-SiPh8Cz
𝜆abs, нм | 624 | 621 | 630 | 636
𝜆f, нм | 633 | 629 | 639 | 645
Сдвиг Стокса, 𝜈ss, см-1 | 227,9 | 204,8 | 223,56 | 219,4
Фa F±0.02 | 0,023 | 0,03 | 0,008 | 0,07
Фb∆±0.02 | 0,044 | 0,15 | 0,11 | 0,76
𝜏f , нс | - | 𝜏1 = 0,29; 𝜏2 = 2,33 | - | 1,49
a - 𝜆ex = 590 нм. Стандарт - ZnPc (ФF=0,30). Раствор ДМФА
b – метод, основанный на разложении ловушки ДФИБФ, в растворе ДМФА. Стандарт - ZnPc (Ф∆=0,56)
Фотофизические и фотохимические свойства
(OSiPr3)2-Si(tBu)Ph8Pz

## Slide 11
11
Purple fraction
MALDI-TOF MS в CH2Cl2

## Slide 12
Спектральные изменения (OSiPr3)-SiPh8Cz в CH2Cl2 при титровании CF3COOH (pKs1 = 0.93±0.2, pKs2 = 0.45±0.07).
(OSiPr3)-SiPh8Cz
Кислотно-основные свойства
pKs = logI – log[CF3COOH]

## Slide 13
(OSiPr3)2-SiPh8Pz
631
Кислотно-основные свойства
(OSiPr3)2-Si(tBu)Ph8Pz
pKs = -0,045±0,02
pKs = 0,68±0,05

## Slide 14
Выводы
Были получены Si(IV) комплексы с октафенилзамещенными порфиразином и корролазином.
Сокращение макроцикла приводит к существенному увеличению квантового выхода синглетного кислорода (Ф∆ = 0,76 для (OSiPr3)-SiPh8Cz)
(OSiPr3)-SiPh8Cz проявляет более основные свойства по сравнению с исследуемыми октафенилзамещенными порфиразинами

## Slide 15
Благодарности
(грант № 20-53-26004 Чехия_a)
Спасибо за внимание!

## Slide 16
Спасибо за внимание!

## Slide 17
Приложение
GC-MS
1H ЯМР в CDCl3
ИК
MALDI-TOF масс-спектры в CH2Cl2

## Slide 18
Приложение
MALDI-TOF масс-спектры в CH2Cl2
GC-MS
NH

## Slide 19
Синтез Si(IV) комплексов
R=H или tBu
R=H: 32 %
R=tBu: 32 %
(OH)2-SiPh8Pz: 22 %
(OH)2-Si(tBu)Ph8Pz : 30 %
(Pr3SiO)2-SiPh8Pz: 5 %
(Pr3SiO)2-Si(tBu)Ph8Pz : 40%
(Pr3SiO)2-SiPh8Cz: 22 %
(Pr3SiO)2-Si(tBu)Ph8Cz : 0 %