## Slide 1: порфирины с расширенной ароматической системой: синтез и физико-химические свойства
Студентка 3 курса Шремзер Е.С.
Руководитель к.х.н., в.н.с. Бирин К.П., Поливановская Д.А..
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» esshremzer@edu.hse.ru
polycyclic
fragment

## Slide 2: Порфирины в фотокатализе
UV-vis спектр поглощения порфиринов
Образование синглетного кислорода за счет переноса энергии от фотосенсибилизатора в триплетном состоянии (T*) на молекулярный кислород
-Высокая эффективность генерации синглетного кислорода
-Химическая и фотостабильность
-Широкий диапазон фотоактивации

## Slide 3: Порфирины с расширенной ароматической системой
гетероцикл
J. Org. Chem. 2005, 70, 4617-4628
J. Org. Chem., Vol. 65, No. 5, 2000
Org. Lett., Vol. 10, No. 18, 2008
Chem. Commun., 1998
Dyes and Pigments 156 (2018) 243–249
Chem. Lett. 2015, 44, 1515–1517
J. Phys. Chem. A. 112 (2008) 556–570

## Slide 4: Подходы к синтезу гетероцикл-аннелированных порфиринов
K.P. Birin et al. Dyes and Pigments 156 (2018) 243–249
New J. Chem., 2009, 33, 1076–1086
J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 (1996) 2675–2684
J. Chem. Soc., Chem. Commun. (1991) 1564

## Slide 5
Целью данной работы является получение новых пиразин-аннелированных порфиринов и изучение их фотокаталитических свойств.
Задачи:
1) Синтез и полная характеризация новых пиразин-аннелированных порфиринов;
2) Исследование фотокаталитической активности полученных порфиринов в реакции окисления тиоанизола.
polycyclic
fragment

## Slide 6: Синтез пиразин-аннелированных порфиринов
6

## Slide 7: Синтез пиразин-аннелированных порфиринов

## Slide 8: Смещение основных полос поглощения полученных порфиринов
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
soret | 0 | 16 | 19 | 21 | 26
q1 | 0 | 9 | 15 | 18 | 17
Δ16 нм
Δ19 нм
Δ21 нм
Δ26 нм
7b
5b
4b
6b
Δλ, нм
Soret
Q1
Батохромный сдвиг полос поглощения полученных производных относительно неаннелированного аналога
гетероцикл
Q1
Soret

## Slide 9: Анализ фотостабильности катализаторов в условиях фотокатализа
Кинетические кривые скоростей фотодеградации фотосенсибилизаторов 4-7b
Падение интенсивности полос поглощения на примере 6b при облучении синим светом в смеси растворителей MeOH/DCM 1:4
7b
5b
4b
6b

## Slide 11: Исследование каталитической активности в реакции окисления тиоанизола
Катализатор | Конверсия, % | Селективность, % |  | TON | TOF, ч-1
 |  | Сульфоксид 9 | Сульфон 10 |  | 
TPP | 30 | 100 | 0 | 39000 | 2438
4b | 24 | 99 | 1 | 24000 | 1000
5b | 54 | 99 | 1 | 53000 | 2208
6b | 99 | 98 | 2 | 98000 | 4083
7b | 32 | 99 | 1 | 32000 | 1333

## Slide 12: Выводы:
Получено семейство новых фотоактивных пиразин-аннелированных порфиринов с расширенной ароматической системой.
Изучено влияние модификации макроцикла порфирина на их физико-химические свойства. Показано, что расширение ароматической системы порфиринов приводит к возрастающему батохромному сдвигу полос поглощения.
Изучена каталитическая активность полученных пиразин-аннелированных порфиринов в реакции окисления тиоанизола. Показано, что величина батохромного сдвига может служить предварительным маркером фотокаталитической активности.
С использованием наиболее активного фотокатализатора удалось достичь полной конверсии субстрата при крайне малой загрузке катализатора(0,001 мол%).
Спасибо за внимание!

## Slide 14
J Cliern. SOC., Perkin Trans. I, I996
J. Chem. SOC., Chem. Commun., 1991

## Slide 15
Dyes and Pigments 156 (2018) 243–249