## Slide 1: КОНФОРМАЦИОННО-ПОДВИЖНЫЕ ТРЕХПАЛУБНЫЕ ФТАЛОЦИАНИНАТЫ ЛАНТАНИДОВ КАК НОВЫЙ КЛАСС МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
А.Г. Мартынов1, А.А. Синельщикова1, К.П. Бирин1, Г.А. Киракосян1,2,
Н.Н. Ефимов2, Ю.Г. Горбунова1,2, А.Ю. Цивадзе1,2
1Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Россия
2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия
e-mail: martynov@phyche.ac.ru
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (№18-73-10174-П)
XIV Международная конференция «Синтез и применение порфиринов и их аналогов» (ICPC-14)
Notes: Добрый день, уважаемые коллеги.

## Slide 2
НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ ПО ХИМИИ
1915 г. – За исследования красящих веществ растительного мира, особенно хлорофилла (Рихард Мартин Вильштеттер)
1930 г. – За исследования по конструированию гемина и хлорофилла, особенно за синтез гемина (Ханс Фишер)
1961 г. – За исследование усвоения двуокиси углерода растениями (Мелвин Кальвин)
1964 г. – За определение с помощью рентгеновских лучей структур биологически активных веществ (Дороти Кроуфут Ходжкин)
1965 – За выдающийся вклад в искусство органического синтеза (Роберт Бёрнс Вудворд)
1988 г. – За установление трёхмерной структуры фотосинтетического реакционного центра (Хартмут Михель)
2018 г. – За исследование эволюции ферментов (Фрэнсис Арнольд)
НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ
ПО ФИЗИОЛОГИИ ИЛИ МЕДИЦИНЕ
1931 г. – За открытие природы и механизма действия дыхательного фермента (Отто Генрих Варбург)
1934 г. – За открытия, связанные с применением печени в лечении пернициозной анемии (Джордж Уипл, Джордж Майнот, Уильям Мерфи)
1955 г. – За открытия, касающиеся природы и механизма действия окислительных ферментов (Хуго Теорелль)

## Slide 3
Ueff.
Энергия
Ms=S
Ms=-S
Внешнее
магн. поле
ON
Внешнее
магн. поле
OFF
Медленная
релаксация
Ms=S
Ms=-S
Намагничивание
Ms=S
Ms=-S
Nature 1993, 365 (6442), 141–143.

## Slide 4
J. Am. Chem. Soc. 2003, 125 (29), 8694–8695.
Nature 1993, 365 (6442), 141–143.
4K
40K

## Slide 5: Почему сэндвичевые комплексы лантанидов так хороши для исследования молекулярного магнетизма?
•Gould, C. A.; McClain, K. R.; Reta, D.; Kragskow, J. G. C.; Marchiori, D. A.; Lachman, E.; Choi, E.-S.; Analytis, J. G.; Britt, R. D.; Chilton, N. F.; Harvey, B. G.; Long, J. R.
Ultrahard Magnetism from Mixed-Valence Dilanthanide Complexes with Metal-Metal Bonding.
Science 2022, 375 (6577), 198–202
DOI: 10.1126/science.abl5470.
Ueff. 1383(45) cm−1 for Tb, 1631(25) cm−1 for Dy
•Ganivet, C. R.; Ballesteros, B.; de la Torre, G.; Clemente-Juan, J. M.; Coronado, E.; Torres, T.
Influence of Peripheral Substitution on the
Magnetic Behavior of Single-Ion Magnets
Based on Homo- and Heteroleptic Tb(III) Bis(Phthalocyaninate).
Chem. Eur. J. 2013, 19 (4), 1457–1465
DOI: 10.1002/chem.201202600.
Ueff. 652 cm−1 for Tb
Сэндвичи на основе фталоцианинов
•Достаточно простой синтез
•Стабильность по отношению к окружающей среде
•Высокая растворимость
•Возможность получения пленок, гибридных материалов и т.п.
Ueff.
Энергия
Ms=S
Ms=-S

## Slide 6: Молекулярные магнетики в тетрапиррольном окружении
Meso-aza
substitution
β-annelation
Meso-aza
substitution
β-annelation
Ring
contration
-system
expansion
Ring
expansion
SMM
SMM
SMM
SMM
SMM
Coord. Chem. Rev., 2016, 306, 195-216
74 примера сэндвичевых SMM на основе порфиринатов и фталоцианинатов Tb(III) и Dy(III), опубликованных к 2016 году

## Slide 7: Что влияет на магнетизм комплексов лантанидов с тетрапиррольными лигандами?
Vs.
Статические факторы
Динамические факторы
Природа лигандов
Металло-центр
Внутримолекулярные
f-f взаимодействия
Редокс-состояние
Межмолекулярные
f-f взаимодействия
Угол разворота

## Slide 8: Краун-замещенные фталоцианинаты
M(acac)3, TClB
reflux
M = M*
M(acac)3, TClB
reflux
M*(OAc)3, DBU
1-ClN/OctOH, reflux
M  M*
La(Pc)2, M(acac)3
1-ClN, reflux
Eur. J. Inorg. Chem. 2007, 30, 4800–4807.
Inorg. Chim. Acta 2009, 362, 11–18.
Dalton Trans. 2016, 45, 9320–9327.
Inorg. Chem. 2016, 55, 9258–9269

## Slide 9: Гетеролептические краун-замещенные трис(фталоцианинаты) как рецепторы с управляемым конформационным состоянием
Slow diffusion of KBPh4 in acetone
to solution of complex in mixture ofCHCl3
and acetone
Inorganic Chemistry 2021,
60 (12), 9110–9121
Inorganic Chemistry 2016,
55 (18), 9258–9269
M* = M = Tb: Ueff 223 K (zero dc)
M* = Y, M = Tb: Ueff 169 K (1500 Oe dc)
M* = Tb, M = Y: Ueff 130 K (1500 Oe dc)
Dalton Transactions 2016, 45 (22), 9320–9327

## Slide 10: Гетеролептические краун-замещенные трис(фталоцианинаты) как рецепторы с управляемыми магнитными свойствами
X
Inorganic Chemistry 2021,
60 (12), 9110–9121
ax=8.4110-31
ax=1.0610-30
ax=9.6410-31
ax=8.9810-31
25%
increase
8%
increase

## Slide 11: Гетеролептические краун-замещенные трис(фталоцианинаты) как рецепторы с управляемым межмолекулярным взаимодействием
K+
Медленная диффузия KBPh4
в CH3CN в раствор комплекса
в смеси CHCl3/CH3CN
Inorganic Chemistry 2020,
59 (13), 9424–9433

## Slide 12: Легкий путь к получению гетеролептических молекулярных магнитов
Исключительно высокая реакционная способность в оптимизированных условиях позволяет получать и выделять комплексы с высоким выходом в течение пары часов работы
Гомоядерные комплексы
Гетероядерные комплексы
0 = 1.810-9 s
Ueff 273 K (HDC = 0 Oe)
Measured by Dr. N.N. Efimov (IGIC RAS)
Ueff 223 K
(HDC = 0 Oe)
Dalton Trans.
2016, 45 (22),
9320–9327
8 мин.

## Slide 13: Структура комплекса по данным РСА: стабилизация конформации за счет специфической сольватации
Исследовано к.х.н. Синельщиковой А.А. (ИФХЭ РАН) на Курчатовском источнике синхротронного излучения

## Slide 14: Структура + 1H-ЯМР спектроскопия гетероядерных комплексов
Лантанид-индуцированный сдвиг
Анизотропия выше
для металлоцентра
в положении Bi/Bo
Bi/Bo
9.3·10-31 m3
Bi/Co
8.7·10-31 m3
Спектроскопия ЯМР как источник корреляций между структурой и магнитными свойствами
Исследование проведено к.х.н. Бириным К.П. и Киракосян Г.А. (ИФХЭ РАН, ИОНХ РАН)

## Slide 15: Супрамолекулярная димеризация как способ усиления магнитных свойств
Measured by
Dr. N.N. Efimov (IGIC RAS)

## Slide 16: Неожиданное влияние супрамолекулярной димеризации на конформационное состояние комплекса
 = 23.7°
 = 43.6°
 = 22.0°
 = 28.3 / 39.0°
Исследовано к.х.н. Синельщиковой А.А. (ИФХЭ РАН) на Курчатовском источнике синхротронного излучения

## Slide 17: 1993 – первое сообщение о сольватохромизме алкокси-замещенных трехпалубных фталоцианинатов
K. Takahashi, M. Itoh, Y. Tomita, K. Nojima, K. Kasuga and K. Isa, Chem. Lett., 1993, 1915–1918.
Узкий спектр в бензоле
Заторможенная конформация
Широкий спектр в CH2Cl2
Скошенная конформация
 = 45°
 = 45°
 ~30°
 ~30°

## Slide 18: Сольватохромизм бутокси- и краун-замещенных комплексов
CH2Cl2, CHCl3
C6H6, C6H5CH3

## Slide 19: Сольватохромизм гетеролептических комплексов
[(BuO)8Pc]o / [(BuO)8Pc]i
[(BuO)8Pc]i / [(15C5)4Pc]o
Toluene
CHCl3
 = -18.6 ppm
 = -0.7 ppm
CDCl3
Toluene-d7
CDCl3
Toluene-d7

## Slide 20: Структура комплекса по данным РСА: стабилизация конформации за счет специфической сольватации
tolueneCH…meso-NPc
toluene…CHPc
tolueneCH…Ocrown, OBu

## Slide 21: Влияние растворителя на магнитные свойства комплексов
 = -18.6 ppm
 = -0.7 ppm
CDCl3
Toluene-d8
CDCl3
Toluene-d8

## Slide 22: ЯМР термометрия
M = Tb
•Babailov, S. P.; Polovkova, M. A.; Kirakosyan, G. A.; Martynov, A. G.; Zapolotsky, E. N.; Gorbunova, Y. G.
NMR Thermosensing Properties on Binuclear Triple-Decker Complexes of Terbium(III) and Dysprosium(III) with 15-Crown-5-Phthalocyanine.
Sensors Actuators A Phys. 2021, 331, 112933
•Проявление магнитных свойств лантанидов при физиологических температурах

## Slide 23: От строительного набора до мульти-инструмента
•Набор компонентов, которые могут быть собраны необходимым образом
Новейшие исследования роли структурных и супрамолекулярных эффектов в SMM, включая димеризацию и сольватацию
Благодарю за внимание!